高安市福盛电器有限公司有着专业的技术及严谨的工作态度，始终致力于每一个塑胶模具工程项目提供最合理的制造设计方案和最佳的注塑配套方案，已通过ISO9001国际质量系认证，以求让每一个环节达到完全满意，不仅赢得了客户广泛的信任和支持，也得到同行的尊敬和赞誉。

福盛电气对电瓶外壳的要求：

1.清洁度：底槽、上盖、上盖盖片的外壁和内腔清洁干燥、无油污、塑料丝及其他杂物；

2.光洁度：塑壳内外表面无脱模痕迹及拉伤，任何部位无任何的裂纹；

3.标准度：底槽、上盖、上盖盖片的颜色与标准颜色基本一致（在明亮光线下距塑壳30±3cm正视塑壳无明显肉眼可见色差及肉眼可见之异色。）；

4.保护度：底槽、上盖及盖片都有保护膜保护；

5.尺寸配合度：

底槽、上盖配合间隙均匀，各方向的间隙小于1.5mm

上盖盖片和上盖各方向的配合间隙小于0.5mm

6.耐冲击性能：

常温：用500g的铅球从1500mm和1000mm分别对底槽上盖进行自由落体，塑壳外观无任何明显裂纹

低温：将样品放置于-30℃的冷冻冰箱内保持3小时，然后将样品从冰箱内取出1分钟内，用500g的铅球从500mm和300mm分别对底槽、上盖进行自由落体，塑壳及上盖无任何明显裂痕.