JKC-2窑车专用润滑脂

产品简介

◆本品以无机稠化剂稠化合成油，并加有抗氧化、抗极压和固体润滑剂等多种添加剂精制而成。

性能特征

◆极佳的高温性能

◆优良的润滑性能

◆良好的高温抗氧化性，高温下极长的轴承寿命

◆优秀的抗水性、防护性和浸润性

推荐应用

◆适用于高温、低速、重负荷工况条件下的滚动轴承的润滑，如陶瓷、电瓷、砖瓦隧道窑等窑车轴及一些烘烤设备的链条和轴承的润滑。

◆适用于烧结台车，静止加热的钢锭、铝锭、回火料车、焚烧炉、再生炉、

◆适用温度范围：-20～+1100℃。

国外同类产品

| 军鹰星 | Kluber |
| --- | --- |
| JKC-2 | Unislkon TK 44N2 |

技术参数

| 项 目 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 黑色均匀油膏 |
| 滴点℃ 不低于 | 300 |
| 锥入度0.1mm | 265～310 |
| 压力分油%(m/m) 不大于 | 20.0 |
| 蒸发度(250℃)%(m/m) 不大于 | 10.0 |
| 腐蚀(45#钢片,100℃×3h) | 合格 |

注意事项

◆使用前本品启用后应及时封严，防止灰尘污染。

◆本品在300℃以上使用发干，形成一层固体膜，仍能起润滑作用。