PE黑白膜和PEP黑白膜的区别

PE黑白膜是普通双层工艺生产的黑白膜 而PEP黑白膜是采用三层共挤技术生产的其三层功能如下

第一层：P 即PE 有防老化功能，另加防尘配方

第二层：E 即EVA 有保温作用

第三层：P 即PE 有防老化功能，另加防流滴配方