## 方矩管简介

方矩管，是方形管材和矩形管材的一种称呼，也就是边长相等的的钢管。是带钢经过工艺处理卷制而成。一般是把带钢经过拆包，平整，卷曲，焊接形成圆管，再由圆管轧制成方形管然后剪切成需要长度。一般是50根每包。

方矩管

又名方形和矩形冷弯空心型钢，简称方管和矩管，代号分别为F和J

1、方矩管壁厚的允许偏差，当壁厚不大于10mm时不得超过公称壁厚的正负10%， 当壁厚大于10mm时为壁厚的正负8%，弯角及焊缝区域壁厚除外。

2、方矩管的通常交货长度为4000mm-12000mm，以6000mm和12000mm居多。方矩管允许交付不小于2000mm的短尺和非定尺产品，也可以接口管形式交货，但需方在使用时应将接口管切除。短尺和非定尺产品的重量不超过总交货量的5%，对于理论重量大于20kg/m的方矩管应不超过总交货量的10%

3、方矩管的弯曲度每米不得大于2mm，总弯曲度不得大于总长度的0.2%

## 分类介绍

### 1、方管生产工艺分类

方管按生产工艺分：热轧无缝方管、冷拔无缝方管、挤压无缝方管、焊接方管。 其中焊接方管又分为： (a)按工艺分——电弧焊方管、电阻焊方管(高频、低频)、气焊方管、炉焊方管 (b)按焊缝分——直缝焊方管、螺旋焊方管

### 2、方管材质分类

方管按材质分： 普碳钢方管、低合金方管。普碳钢分为：Q195、Q215、Q235、SS400、20#钢、45#钢等；低合金钢分为Q345、16Mn、Q390、ST52-3等。

### 3、方管生产标准分类

方管按生产标准分：国标方管，日标方管，英制方管，美标方管，欧标方管，非标方管。

### 4、方管断面形状分类

方管按断面形状分类： (1)简单断面方管——方形方管、矩形方管 (2)复杂断面方管——花形方管、开口形方管、波纹形方管、异型方管

### 5、方管表面处理分类

方管按表面处理分： 热镀锌方管、 电镀锌方管、涂油方管、酸洗方管

### 6、方管用途分类

方管按用途分类——装饰用方管、机床设备用方管、机械工业用方管、化工用方管、钢结构用方管、造船用方管、汽车用方管、钢梁柱用方管、特殊用途方管

### 7、方管壁厚分类

方管按壁厚分类—— 超厚壁方管、厚壁方管和薄壁方管

## 可执行标准

GB/T6728-2002,GB/T6725-2002, GBT3094-2000，JG 178-2005， ASTM A500 JIS G3466,EN10210或技术协议应用领域：广泛应用于机械制造、建筑业、冶金工业、农用车辆、农业大棚、汽车工业、铁路、公 路护栏、集装箱骨架、家具、装饰以及钢结构领域等

流程图钢管指标

方矩管理论重量计算方法：（边长+边长）×2×壁厚×0.00785×长度

产品执行标准：GB/T3094-2000 (国标) 冷压异型矩形管

GB/T6728-2002 (国标) 结构用冷弯空心型钢

ASTM A500 (美标)结构用碳素钢冷成型圆截面和异形截面焊接矩形管和无缝矩形管

EN10219-1-2006(欧标) 非合金及细晶粒的冷成型焊接空心结构型材

JIS G 3466 (日标) 一般构造用角型矩形管

无缝矩形管产品材质：Q235、Q345（16Mn）、20#、合金钢、不锈钢。

无缝矩形管产品用途：机械设备、太阳能设备、钢结构用，汽车部件、桥梁地桩、护栏、船舶内部结构用。

## 规格型号

| 方管 规格（mm） | ​ |
| --- | --- |
| 16×16×0.4～1.5 | 380×380×8.0～14.0 | 10×20×0.6～1.5 | 250×150×6～12.0 |
| 18×18×0.4～1.5 | 400×400×8.0～14.0 | 14×21×0.6～1.5 | 250×100×6～12.0 |
| 20×20×0.4～1.5 | 420×420×10.0～14.0 | 15×30×1.5～1.5 | 250×200×6～12.0 |
| 25×25×0.6～2.0 | 450×450×10.0～14.0 | 15×38×0.6～1.5 | 300×150×6～12.0 |
| 30×30×0.6～4.0 | 480×480×10.0～14.0 | 20×30×0.6～2.0 | 300×200×6～12.0 |
| 34×34×1.0～2.0 | 500×500×10.0～14.0 | 20×40×0.8～2.0 | 300×250×6～12.0 |
| 35×35×1.0～4.0 | 另改拔规格如下 | 20×50×1.0～2.0 | 400×250×8～12.0 |
| 38×38×1.0～4.0 | 550×550×10.0～40.0 | 22×35×0.9～2.0 | 400×300×8～12.0 |
| 40×40×1.0～4.5 | 600×600×10.0～40.0 | 25×40×0.9～3.75 | 450×200×8～12.0 |
| 44×44×1.0～4.5 | 700×700×10.0～40.0 | 25×65×1.0～2.0 | 450×250×8～12.0 |
| 45×45×1.0～5.0 | 800×800×10.0～50.0 | 30×40×1.0～3.75 | 400×300×8～12.0 |
| 50×50×1.0～5.0 | 900×900×10.0～50.0 | 30×45×1.0～3.75 | 400×350×8～12.0 |
| 60×60×1.5～5.0 | 1000×1000×10.0～50.0 | 30×50×1.0～4.0 | 500×200×10～12.0 |
| 70×70×2.0～6.0 | ​ | 30×60×1.0～4.5 | 500×250×10～12.0 |
| 75×75×2.0～6.0 | ​ | 40×50×1.0～4.5 | 500×300×10～12.0 |
| 80×80×2.0～6.0 | ​ | 40×60×1.0～5.0 | 500×350×10～12.0 |
| 85×85×2.0～6.0 | ​ | 40×80×1.5～5.0 | 500×400×10～12.0 |
| 95×95×2.0～8.0 | ​ | 40×100×2.0～5.0 | 500×450×10～12.0 |
| 100×100×2.0～8.0 | ​ | 50×60×2.0～5.0 | 另改拔规格如下 |
| 120×120×4.0～8.0 | ​ | 50×80×2.0～5.0 | 600×200×10～28.0 |
| 150×150×6.0～10.0 | ​ | 50×100×2.0～8.0 | 600×400×10～28.0 |
| 180×180×6.0～12.0 | ​ | 60×80×2.0～6.0 | 600×500×10～28.0 |
| 200×200×6.0～12.0 | ​ | 80×100×2.0～8.0 | 800×400×10～28.0 |
| 220×220×6.0～14.0 | ​ | 120×60×2.5～10.0 | 800×600×10～28.0 |
| 250×250×6.0～14.0 | ​ | 120×80×2.5～10.0 | 800×700×10～28.0 |
| 280×280×6.0～14.0 | ​ | 150×100×2.5～12.0 | 1000×400×10～28.0 |
| 300×300×8.0～14.0 | ​ | 180×150×2.5～12.0 | 1000×500×10～28.0 |
| 320×320×8.0～14.0 | ​ | 200×100×4～12.0 | 1000×600×10～28.0 |
| 350×350×8.0～14.0 | ​ | 200×150×4～12.0 | 1000×800×10～28 |

1.以上方矩管可做直缝方矩管及无缝方矩管，特殊规格可定做加工。

2.执行钢管标准:GB/T6728-2002,ASTM,JIS或技术协议。

3.方矩管材质:Q195-235B,Q345(B,C)，16Mn,20#