PP/FB51/韩国三星TOTAL

| 生产企业： | 三星股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品说明 |  |  |  |
| ①原料描述部分 规格级别; 阻燃级; 外观颜色. 该料用途; 家用电器、电子件. 备注说明; 阻燃V-2，环保，有SGS. ②加工条件 加工条件. ③原料技术数据 性能项目; 试验条件[状态]; 测试方法; 测试数据; 数据单位. 基本性能; 比重; ASTM D-792; 93. 熔体流动速率; 230℃,2.16kg; ASTM D-1238; 8; g/10min. 模缩率; 2mm(t); SGC method; 1.5-1.9; %. 机械性能; 拉伸强度; 50mm/min; ASTM D-638; 300; kg/cm2. 弯曲强度; ASTM D-747; 350; kg/cm2. 弯曲模量; ASTM D-790; 15000. 断裂伸长率; 200; %. IZOD缺口冲击强度; 1/4"，23℃; ASTM D-256; 7; kg.cm/cm. 洛氏硬度; 23℃; ASTM D-785; 90; R标尺. 热性能; 热变形温度; 4.6kg/cm2(1/8"); ASTM D-648; 120; ℃. 阻燃性; 1/32"; UL-94; V-2. 维卡软化点; 1kg; ASTM D-1525; 151. 阻燃性; 1/8"; UL-94; V-2. 阻燃性; 1/16"; UL-94; V-2. |