PP/FB51/韩国三星TOTAL

| 生产企业： | 三星股份有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
| 产品说明 |  |
| ①原料描述部分 规格级别 阻燃级 外观颜色 该料用途 家用电器、电子件 备注说明 阻燃V-2，环保，有SGS ②加工条件 加工条件 ③原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 比重 ASTM D-792 93 熔体流动速率 230℃,2.16kg ASTM D-1238 8 g/10min 模缩率 2mm(t) | SGC method 1.5-1.9 % 机械性能 拉伸强度 50mm/min ASTM D-638 300 kg/cm2 弯曲强度 ASTM D-747 350 kg/cm2 弯曲模量 ASTM D-790 15000 断裂伸长率 200 % IZOD缺口冲击强度 1/4"，23℃ ASTM D-256 7 kg.cm/cm 洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 90 R标尺 热性能 热变形温度 4.6kg/cm2(1/8") ASTM D-648 120 ℃ 阻燃性 1/32" UL-94 V-2 维卡软化点 1kg ASTM D-1525 151 阻燃性 1/8" UL-94 V-2 阻燃性 1/16" UL-94 V-2 |