塑料收缩率

| 塑料成型加工温度，模具温度及射出成型过程的一般塑胶收缩率 |
| --- |
| 中文名称 | 英文 | 密度 | 玻璃纤维含量 | 平均比热 | 加工温度 | 模具温度 | 收缩率 |
| [g/cm3] | [%] | [KJ/(kg x K)] | [℃] | [℃] | [%] |  |  |
| 聚苯乙烯 | PS | 1.05 |  | 1.3 | 180-280 | 10 | 0.3-0.6 |
| 聚苯乙烯，中.高冲击性 | HI-PS | 1.05 |  | 1.21 | 170-260 | 5-75 | 0.5-0.6 |
| 聚苯乙烯-丙烯晴 | SAN | 1.08 |  | 1.3 | 180-270 | 50-80 | 0.5-0.7 |
| 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯 | ABS | 1.06 |  | 1.4 | 210-275 | 50-90 | 0.4-0.7 |
| 苯烯晴-苯乙烯-丙烯酸 | ASA | 1.07 |  | 1.3 | 230-260 | 40-90 | 0.4-0.6 |
| 低密度聚乙烯 | LDPE | 0.954 |  | 2.0-2.1 | 160-260 | 50-70 | 1.5-5.0 |
| 高密度聚乙烯 | HDPE | 0.92 |  | 2.3-2.5 | 260-300 | 30-70 | 1.5-3.0 |
| 聚丙烯 | PP | 0.915 |  | 0.84-2.5 | 250-270 | 50-75 | 1.0-2.5 |
| 聚本烯-GR | PPGR | 1.15 | 30 | 1.1-1.35 | 260-280 | 50-80 | 0.5-1.2 |
| 聚异丁烯 | IB |  |  |  | 150-200 |  |  |
| 聚甲基戊烯 | PMP | 0.83 |  |  | 280-310 | 70 | 1.5-3.0 |
| 软质聚氯乙烯 | PVC-soft | 1.38 |  | 0.85 | 170-200 | 15-50 | >0.5 |
| 硬质聚氯乙烯 | PVC-rigid | 1.38 |  | 0.83-0.92 | 180-210 | 30-50 | 0.5 |
| 聚氟亚乙烯 | PVDF | 1.2 |  |  | 250-270 | 90-100 | 3.0-6.0 |
| 聚四氟乙烯 | PTFE | 2.12-2.17 |  | 0.12 | 320-360 | 200-230 | 3.5-6.0 |
| 氟化乙烯基丙烯共聚物 | FEP |  |  |  |  |  |  |
| 聚甲基丙烯酸甲脂（丙烯） | PMMA | 1.18 |  | 1.46 | 210-240 | 50-70 | 0.1-0.8 |
| 聚氧甲烯（乙缩烯） | POM | 1.42 |  | 1.47-1.5 | 200-210 | >90 | 1.9-2.3 |
| 聚苯撑氧或聚氧化亚苯 | PPO | 1.06 |  | 1.45 | 250-300 | 80-100 | 0.5-0.7 |
| 聚苯撑氧-GR | PPO-GR | 1.27 | 30 | 1.3 | 280-300 | 80-100 | <0.7 |
| 醋酸纤维素 | CA | 1.27-1.3 |  | 1.3-1.7 | 180-320 | 50-80 | 0.5 |
| 醋酸-丁酸纤维素 | CAB | 1.17-1.22 |  | 1.3-1.7 | 180-230 | 50-80 | 0.5 |
| 丙酸纤维表素 | CP | 1.19-1.23 |  | 1.7 | 180-230 | 50-80 | 0.5 |
| 聚碳酸醋 | PC | 1.2 |  | 1.3 | 280-320 | 80-100 | 0.8 |
| 聚碳酸脂-GR | PC-GR | 1.42 | 10-32 | 1.1 | 300-330 | 100-120 | 0.15-0.55 |
| 聚乙烯对苯二甲酸乙酯 | PET | 1.37 |  |  | 260-290 | 140 | 1.2-2.0 |
| 聚乙烯对苯二甲酸乙酯-GR | PET-GR | 1.5-1.57 | 20-30 |  | 260-290 | 140 | 1.2-2.0 |
| 聚丁烯对苯二酸 | PBT | 1.3 |  |  | 240-260 | 60-80 | 1.5-2.5 |
| 聚丁烯对苯二酸-GR | PBT-GR | 1.52-1.57 | 30-50 |  | 250-270 | 60-80 | 0.3-1.2 |
| 尼龙6（聚酸胺6） | PA 6 | 1.14 |  | 1.8 | 240-260 | 70-120 | 0.5-2.2 |
| 尼龙6-GR | PA 6-GR | 1.36-1.65 | 30-50 | 1.26-1.7 | 270-290 | 70-120 | 0.3-1 |
| 尼龙6/6 | PA 66 | 1.15 |  | 1.7 | 260-290 | 70-120 | 0.5-2.5 |
| 尼龙6/6-GR | PA66-GR | 1.20-1.65 | 30-50 | 1.4 | 280-310 | 70-120 | 0.5-1.5 |
| 尼龙11 | PA 11 | 1.03-1.05 |  | 2.4 | 210-250 | 40-80 | 0.5-1.5 |
| 尼龙12 | PA 12 | 1.01-1.04 |  | 1.2 | 210-250 | 40-80 | 0.5-1.5 |
| 聚醚矾 | PSO | 1.37 |  |  | 310-390 | 100-160 | 0.7 |
| 聚硫化亚苯 | PPS | 1.64 | 40 |  | 370 | >150 | 0.2 |
| 热塑性聚亚胺脂 | PUR | 1.2 |  | 1.85 | 195-230 | 20-40 | 0.9 |
| 酚 甲醛树脂GP | PF | 1.4 |  | 1.3 | 60-80 | 170-190 | 1.2 |
| 三聚氰胺甲醛GP | MF | 1.5 |  | 1.3 | 70-80 | 150-165 | 1.2-2 |
| 三聚氰胺酚甲醛 | MPF | 1.6 |  | 1.1 | 60-80 | 160-180 | 0.8-1.8 |
| 聚脂树脂 | UP | 2.0-2.1 |  | 0.9 | 40-60 | 150-170 | 0.5-0.8 |
| 环氧树脂 | EP | 1.9 | 30-80 | 1.7-1.9 | ca.70 | 160-170 | 0.2 |
| 软PE缩水—— 2.5% a 注意与流动方向及横向的不同收缩率，制程影响。 |
| b 共聚物 |