| POM M90-44 POM M90-44日本宝理塑料有限公司 物性数据 ①原料描述部分 规格级别： 注塑级 外观颜色： --- 用途概述： --- 备注说明： 特性：共聚甲醛，高流动性及短周期。 ②原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 吸水率 23℃，24hr ASTM D-570 0.22 % 物理性能 动摩擦系数 对钢 对夺钢 --- ASTM D-1894 ASTM D-1894 0.15 0.35 --- 比重 --- ASTM D-792 1.41 --- 机械性能 抗拉强度 --- ASTM D-638 60 MPa 拉伸率 --- ASTM D-638 60 % 弯曲强度 --- ASTM D-790 96 MPa 弯曲模量 --- ASTM D-790 2580 MPa IZOD冲击强度（带缺口） 缺口侧 缺口背侧 --- ASTM D-256 ASTM D-256 63 760 J/m J/m 洛氏硬度 --- ASTM D-785 80 M 电气性能 体积电阻系数 --- ASTM D-257 1×1014 Ω.cm 表面电阻系数 --- ASTM D-257 1×1016 Ω 介电击穿强度 --- ASTM D-149 24 MV/m 热 性 能 负荷挠曲温度 1.32MPa ASTM D-648 110 ℃ 线膨胀系数 --- ASTM D-596 10 ×10-5/℃ 燃烧性 --- UL 94 94HB --- |  |
| --- | --- |