| POM M90-44 POM M90-44日本宝理塑料有限公司 物性数据 ①原料描述部分. 规格级别：; 注塑级; 外观颜色：; ---. 用途概述：; ---. 备注说明：; 特性：共聚甲醛，高流动性及短周期。. ②原料技术数据. 性能项目; 试验条件[状态]; 测试方法; 测试数据; 数据单位. 基本性能; 吸水率; 23℃，24hr; ASTM D-570; 0.22; %. 物理性能; 动摩擦系数; 对钢. 对夺钢.; ---; ASTM D-1894. ASTM D-1894.; 0.15. 0.35.; ---. 比重; ---; ASTM D-792; 1.41; ---. 机械性能; 抗拉强度; ---; ASTM D-638; 60; MPa. 拉伸率; ---; ASTM D-638; 60; %. 弯曲强度; ---; ASTM D-790; 96; MPa. 弯曲模量; ---; ASTM D-790; 2580; MPa. IZOD冲击强度（带缺口）; 缺口侧. 缺口背侧.; ---; ASTM D-256. ASTM D-256.; 63. 760.; J/m. J/m.. 洛氏硬度; ---; ASTM D-785; 80; M. 电气性能; 体积电阻系数; ---; ASTM D-257; 1×1014; Ω.cm. 表面电阻系数; ---; ASTM D-257; 1×1016; Ω. 介电击穿强度; ---; ASTM D-149; 24; MV/m. 热 性 能; 负荷挠曲温度; 1.32MPa; ASTM D-648; 110; ℃. 线膨胀系数; ---; ASTM D-596; 10; ×10-5/℃. 燃烧性; ---; UL 94; 94HB; ---.. |  |  |
| --- | --- | --- |