| 所属类别： 输送带->按产品分类->PVC输送带->2层织物产品 商品名称： C25-14/0 浏览次数： 47 次 |  |
| --- | --- |

型号： P25-14/0 参数： * 产品结构 * 结 构： 二布二胶 颜 色： 绿色 纤维层数： 2层 纤维种类： 有横向稳定聚酯丝 表层材料： 聚氯乙烯(PVC) 表层花纹： 亚光 底层材料： 聚酯织物 * 技术数据 * 总厚度(mm)： 2.0 表面涂层厚度(mm)： 0.5 重量(Kg/M2)： 2.3 最大生产宽度(M)： 3.0 拉断强度(N/mm)： 160 1%延伸时受力(N/mm)： 8 表面涂层硬度(Shore A)： 75 耐温范围(℃)： －10/＋90 最小滚轮直径(mm)：25 最小鼻轮直径(mm)： 40 横向稳定性：是 * 产品适用 * ○ 平板输送或滚轮输送