混凝土养护剂（高效型）

混凝土表面无机养护剂，是沈阳市岩砂晶建材有限公司研究开发的一种新型养护剂。当养护剂喷洒在砼表面时，在深1-3毫米内产生化学反应，形成一层坚实的膜，阻止砼内水分蒸发，达到自养的目的。它的推广应用改进了砼的表面养护工艺。该产品价格低廉，具有较

好的经济效益。

检验依据JC91-2002标准，所检项目检验结果符合水泥混凝土养护剂一级品技术要求。

一、适用范围

适用于公路、机场道面、码头等倾斜面小的砼表面养护；适用于大坝、岸坡、桥梁等斜面大或立面砼表面的养护；特别是对于干旱缺水、供水困难、水分蒸发量巨大的地区施工来讲，使用后，即节水，又省工，也大幅度降低养护成本。

液体养护剂，浓缩型粉剂养护剂，配比1：5粉比水，提前1小时浸泡搅拌均匀即可使用

二、适用温度及用量

气温1-20度时，每公斤养护剂可养护5平方米路面；20度以上每公斤养护剂可养护4平方米路面。减量使用责任自负。

三、成膜时间

气温在2-10度时，30分钟-50分钟；10-20度时，20-30分钟；25度以上时，15-20分钟。

根据需要，成膜时间可调整。

四、技术指标：《水泥混凝土养护剂》 Curing compounds for cement concrete 执行标准： JC 901-2002

| 有效保水率， % = | 98 |
| --- | --- |
| 抗压强度比， % ， = | 7d | 96 |
|  | 28d | 98 |
| 磨耗量， kg/m 2 = | 3.5 |
| 固含量， % = | 45 |
| 干燥时间， h = | 4 |
| 成膜后浸水溶解性 | 不溶 |
| 成膜耐热性 | 合格 |
| 防水性（表面） | ＞1.0 |

技术数据

| 颜 色 | 透明液体 |
| --- | --- |
| 比 重 | 1.55 |
| 含固量 | ≥ 45% |
| 平均粒径 | ＜ 100nm |
| pH 值 | 8.3 ± 0.3 |
| 干燥时间 | 20-35 ℃时约 30min |
| MFT | ＜ 10 ℃ |
| 有效保水率 | 98% |
| 黏 度 | ＜ 5.0cp |

五、使用机具及方法

在砼压纹后，表面无明显水渍时，用背式喷雾器或机动喷雾器进行喷洒。喷洒时喷头距砼表面30-70厘米为宜，喷洒液呈雾状。为防止漏喷或措接处不均匀，最好分2次喷洒，即纵横两个方向各一次。在第一次喷洒后看不到表面有液体，再喷第二发。成膜后遇雨无影响，若未成膜前后受到雨水的冲刷，应立即补刷。

六、注意事项

1、使用前，最好将养护剂摇动均匀。

2、在夏季气温在30度以上时，可适当洒水。

3、喷洒后机具应及时用水清洗，以防阻塞影响下次使用。

本产品储存温度在0度以上，有效期1年，最好在六个月内使用。

七、包装：液体： 25  50千克/桶

联系电话：010-89433623  13520948312

联系人：于泳

网址：www.chinalingjun.com

沈阳市岩砂晶建材有限公司

北京分公司

2009年9月