高分子水泥砂浆防水剂(抗渗剂)

“滨龙”牌高分子水泥砂浆防水剂(抗渗剂)（浓缩型1:15兑水），是我公司综合当前国内外新型防水材料的最新技术，在原有聚合物水泥砂浆防水剂的基础上研发而成，他的原料采用美国、南韩、新加坡进口的高级脂肪酸和高分子材料，经过一系列的复杂化学反应过程，制成品质超前的高分子水泥砂浆防水剂。

用本产品代替水拌合水泥砂浆，高分子聚合物乳液在砂浆层反应过程中，高分子化合物中的原子连接成线形并带有较长分支部网状，由于这种高分子一般都是呈现乱向分布的立体结构，这种密布于砂浆层的高分子结构完全堵塞水泥的毛细通道，使水泥及水泥砂浆具有憎水性，增加其密实度和抗渗性。体型高分子加热时不能熔融，只能变软；不能在任何溶剂中溶解，只能微溶胀；所以能够有效弥补在施工过程中各种微小瑕疵。

高分子水泥砂浆防水剂具有耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、无毒无味的特点；可以用于各种防水工程中。其耐老化试验经国家权威部门检测，具有50年以上的防水特能。

产品特点：

1、本产品能带湿作业、不做找平层和保护层、操作简单、提前工期；

2、产品无毒无味、对环境无污染，与水性装饰涂料混合使用时同样具有较好的防水效果；

3、本产品耐老化、不变质、抗龟裂性强、耐穿刺，能在各种防水工程中使用；

4、产品防水抗渗能力极强，在地下工程和特种工程中应用效果更佳；

5、具有耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、无毒无味。

应用范围：

1、各种附建工和单建式人防工程、工业与民用建筑、仿古建筑的各种防水防潮；

2、国家各种大、中、小型粮食储备库的防水防潮；

3、各种污水池、净化池、水池、游泳池和地下工程的防水；

4、地下隧道、地铁和涵洞的抗渗、防水及渗漏修补治理；

5、各种地下室的防水防潮、抗渗及渗漏维修等

技术指标

| 试验项目 | 性能指标 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 净浆安定性 | 合格 | 合格 |
| 2 | 凝结时间 | 初凝，min | ＞45 | 168 |
|  |  | 终凝，h | ＜10 | 7.4 |
| 3 | 抗压强度比，% | 7d | ≥85 | 108 |
|  |  | 28d | ≤80 | 95 |
| 4 | 渗水压力比，% | ≥200 | 300 |
| 5 | 48h吸水量比，% | ≤75 | 55 |
| 6 | 对钢筋的锈蚀作用 | 对钢筋是否锈蚀 | 无 |
| 结论：依据JC474-1999标准，所检项目均符合指标要求 |