CGM界面剂

CGM界面剂专用于混凝土和水泥的就地面处理，主要用于公路、路桥、地铁等

CGM界面剂与旧混凝土基层的相容性好、干燥快、渗透力强、与基层结合牢固。所采用溶剂不含苯，产品性能指标符合Q/SY YHF 3-2005《基层处理剂》中R类产品要求。

产品主要技术指标：

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 固体含量，% ≥ | 45 |
| 干燥时间，h ≤ | 1.5-2 |
| 与水泥板粘结 拉伸粘结强度 ≥，Mpa | 1.00，耐水≥，0.85Mpa |
| 与新建混凝土（养护7天）粘结，拉伸粘结强度 ≥，Mpa | 1.00，耐水≥，0.85 Mpa |
| 耐热性，80℃，5h | 无流淌、鼓泡、滑动 |
| 低温柔性，Φ10mm棒 | -15℃,无裂纹 |

注：耐热性和低温柔性为型式检验，以判断配方。

产品包装于清洁干燥的桶中，容积为50kg/桶。

本品主要用于机场、道路、地面、墙面修补、界面、涂刷苯板、挤塑板、混凝土地面、墙面、防水涂料外层等。促使面层与结合层粘结性好，粘结更牢固，防止面层与粘结层空鼓开裂。

涂刷苯板、挤塑板，每公斤涂刷30—40平方米；

混凝土地面（墙面），每公斤涂刷5-7平方米；

本品也可加水泥（1：0.3液体）修补墙缝，也可用弹性腻子（1：0.3液体）嵌填密实等。

沈阳市岩砂晶建材有限公司 网址：www.chinalingjun.com

13520948312