仿瓷腻子粉

产品特点：

环保产品、无毒性、无味、无辐射、防湿防潮防水、保持墙体干燥、阻燃隔火、防霉抗菌、触变性好、抗流坠、易施工、粘结力强、对砂墙及涂料有极强的粘结力。

一、基层处理：

施工表面应清洁、结实、无油渍、污渍及其它松散物；

施工条件：基屋含水率10%以下；PH值在9以下；温度10℃以上；相对湿度85%以下。

二、搅拌混合

先将水按比例加入容器中，然后慢慢倒入粉料，同时电动搅拌成均匀无结粒的膏糊状，静置5分钟，再稍作搅拌即可使用。

混合比：粉料：水=100：40-50

四、施工方法：

1、用刮刀将搅拌好的腻子抹于基面上，然后抹平，一般刮抹2-3遍：施工中每一遍厚度约0.5-0.8mm（超过此厚度应分层批刮），二次施工间隔时间为2-4小时（视天气而定），最后一遍饰面时，底层吸水率高，干燥速度快，因此，面层水印消失后就必须进行压平或抛光（实际操作约1-2㎡即工压平或抛光。

2、装饰涂料：1-2天内用细砂纸将施工中留下的刀痕或不平处打磨平整，打磨后将内墙面粉尘清扫干净，对刮平后的腻子层可进行适当的清水养护，可以加快碱性的消退，3-7天后当PH值达到涂装要求时，即可涂刷各种涂料。

五、注意事项：

1、未经过涂装乳胶漆的旧墙，直拉使用本产品，产生化学反应，涂层可能会变黄，建议先测试无变黄后，若出现变黄，底层须进行有效界面处理后，方可大批使用本产品，或者使用旧墙翻新腻子（双组份），板材乳液腻子（双组份）

2、木质基面：（三合板，五合板，木夹板、刨花板等）需刷涂一遍界面剂，干燥后，同时应进行钉子防锈，板材补缝剂填缝，裱糊抗裂织带处理，然后使用板材乳液腻子（单组份）/双组份）不能直接使用本产品。

理论用量：1.2kg/层/㎡

3、本产品呈碱性，应避免长时间与皮肤接触，避免大量吸入粉尘，并注意眼睛的保护，若不慎入眼，请立即使用清水冲洗并尽快就医。

六、备注：

贮存期：24个月 ，存放于阴凉干燥处

本公司生产各种腻子粉，耐水腻子粉，弹性腻子粉，抗裂腻子粉，内墙装修耐水腻子粉，外墙柔性防水腻子粉，填缝腻子粉等。