上海兴德威篷房技术有限公司

Shanghai Xingdewei Tent Technology Co.,LTD

联系人：肖兆飞 QQ：996126281  MSN：xdwpf075@live.cn

电话：021-68323797-605  13371965086      传真：021-68323769

邮箱：xdwpf075@163.com           网址：www.shxdw.com

| 测试项目item | 数值 value | 单位 unit | 测试方法 test method |
| --- | --- | --- | --- |
| 基布 fabric | 高强度丝(high tenacity yarns) 100%PES(未测试出) | 1000DX1000D | DIN EN ISO2060 |
| 基布结构 construction | 机织布 23X23 Weaving 23X23 | INCH | DIN60001 |
| 总重量 total weight | 950 | 克/平方米 gsm | DIN53352 BS3424 method5A |
| 基布重量 weight of fabric | 195 | 克/平方米 gsm | DIN53352 BS3424method5B |
| 聚氯乙烯重量 weight of pvc coating | 755 | 克/平方米 gsm | DIN53352 BS3424 method5B |
| 拉伸强度 breaking strength | 经向：3000 | 牛顿/5厘米 N/5CM | DIN53354 BS3424method6A |
|  | 纬向：2600 |  |  |
| 撕裂强度 tear strength | 经向：410 | 牛顿/5厘米 N/5CM | DIN53363 |
|  | 纬向：360 |  |  |
| 剥离强度 adhesion | 95 | 牛顿/5厘米 N/5CM | DIN53357 BS3425 method9B |
| 适用温度 suitable temperature | -30 ~ +70 | Ĉ | DIN53357 BS3425 method10 |
| 表面处理Lacquering | 亚克力高光处理 |
| 防火Flammability | 国际标准B1级 |
| 重金属含量% Cd% ,Pb%,As%,Ba%, Cr%,Hg%,Se% | Cd% <100ppm,Pb%<90ppm,As%<25ppm,Ba%<1000ppm Cr%<60ppm,Hg%<60ppm,Se%<500ppm |

技术声明：请客户按照有关规定或行业标准正确选择并使用本公司产品。本公司仅就产品是否符合本页注明的技术数据和性能负责，除此之外，不对产品承担其它任何法律责任。（本页技术数据均为算术平均值，允许误差±5%。）