佛山市顺德区容桂品特电子材料有限公司

AZ-118/B160  环氧灌封料

AZ-118/B160 是一种无溶剂型环氧树脂灌封料，其适用于高压包、电容器、镇流器、变压器等电子电气元件的灌封。A、B料混合经固化后，具有良好的电气与机械性能且符合欧盟RoHS及REACH环保指令。

一、固化物性能：

体积电阻率 Ω.cm                ≥1.0 X 1014

介电常数                         4-5

击穿强度 MV/m                   ≥22

吸水率%                         〈0.29

热变形温度                       〈100℃

二、操作工艺：

将A料预热至30℃~40℃左右，加入B料，搅拌均匀后真空灌注元件。	混合物料应在使用期内用完，否则将出现因物料粘度太大灌封时气泡难破现象.

注：使用期将随开料量的增多、温度的升高而相应缩短。

批号：       #                          检测日期：09年  月  日

| 性能参数 | 指 标 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 黑色粘稠液体 | 合格 |
| 粘度 | 1.20 X104 ~5 X103 | mpa.s/（20~30）℃ |
| 比例（重量比） | A：B160=100：17 | A：B=100：17 |
| 固化条件 | 12h/30℃或≥2~3h/50℃ | 50℃ |
| 使用期 | ≤20 min/30℃，1KG量 |  |
| 指触干时间 | 1h/50℃ 或者3/30℃ |  |
| 固化物 | 流平好，无汽泡 |  |
| 阻燃性 | UL-94V-0 |  |

质检：

TEL：0757-28317903       28302966            FAX：28306013