佛山市顺德区容桂镇品特电子材料有限公司

AB318 / B800型灌封胶

AB318 / B800是双组份常温固化型环氧树脂灌封胶，是由环氧树脂和改性胺类固化剂组成。其固化物适用于高压电气产品和耐高压电子元件的绝缘密封。如：高压包、点火器、变压器、镇流器等电子电气元件的灌封。

一、物料特性：

1、室温下便可固化。

3、固化物具有优异的电气性能、耐冷热冲击性能。

4、固化物表面流平光泽良好，同时与外壳具有优异的粘着力。

二、物料性能：

| 项目 型号 | 颜色 | 粘度（mpa.s/30~25℃） | 比重 (25℃) | 配比 (重量比) | 混合粘度 （mpa.s/25℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB-318 | 白色粘稠液体 | 7500~10000 | 1.13~1.20 | 100: 30 | 800~600 |
| B800 | 无色或微黄色透明液体 | 100~200 | 0.92~0.97 |  |  |

三、操作工艺：

将A料在50℃条件下充分预热后(视情况而定)或常温下，投入B料，搅拌均匀后灌注元件,抽真空脱泡（视情况而定) 10～5分钟/-0.1MPa。（注：使用期≤20分钟/0.5KG量）

- 固化条件：

25℃固化/ 8～12小时   或   50℃固化/ 2小时

- 固化物性能：

体积电阻率   ：1.0χ1014Ω.cm         热变形温度   ：108℃

介电强度KV/mm ：  20                 硬度（邵氏D）：80

吸水率%：     〈 0.2

注：固化特性是在建议固化条件下产生的，如选择其他方式固化，会出现不同特性。

- 注意事项：

1．A、B组份要严格按比例混合，任何一组份过多或太少都会影响固化物的性能。

2．混合后的物料必须在使用期内用完，以防粘度过大灌封产生气泡。如暂时不用或倒入胶桶尚有剩余时，在可使用期内请以塑料袋封紧，以免表面吸湿，造成产品不良现象。

- 请勿直接用手接确物料，不慎沾到皮肤时请用肥皂水清洗干净；溅到眼睛时，请用清水充分冲洗，再送医院治疗。请保持操作场所空气流通！