佛山市顺德区容桂镇品特电子材料有限公司

AT228 / B909型灌封胶

AT228 / B909是双组份常温固化型环氧树脂灌封软胶，是由环氧树脂和改性胺类固化剂组成。其固化物具有高透光性，特别适合于高透光物封装，如：LED灯、高压包、点火器、变压器、镇流器等电子电气元件的灌封。

一、物料特性：

1、极佳的耐黄变性，室温下便可固化

2、固化物具有优异的电气性能、耐冷热冲击性能。

3、固化物表面流平光泽好，同时与外壳具有优异的粘着力。

二、物料性能：

| 项目 型号 | 颜色 | 粘度（mpa.s/30~25℃） | 比重 (25℃) | 配比 (重量比) | 混合粘度 （mpa.s/25℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT228 | 无色透明液体 | 200~500 | 1.09~1.10 | 100 ：50 | 450~500 |
| B908 | 无色透明液体 | 70~100 | 0.95~0.97 |  |  |

三、操作工艺：

将A料在常温下，投入B料，搅拌均匀后灌注元件,抽真空脱泡（视情况而定）10~15 分钟/-0.1MPa。（注：使用期≤30分钟/0.5KG量）

四、固化条件：

50℃/0.5小时(适用于需充分渗透型的元件)

或  常温固化/4～6小时(无渗透要求的元件)

- 固化物性能：

体积电阻率     ：1.0χ1014Ω.cm          硬度（邵氏D）：50~55

介电强度KV/mm ：  18                  热变形温度   ：108℃

注：固化特性是在建议固化条件下产生的，如选择其他方式固化，会出现不同特性。

- 注意事项：

1．A、B组份要严格按比例混合，任何一组份过多或太少都会影响固化物的性能。

2．混合后的物料必须在使用期内用完，以防粘度过大灌封产生气泡。如暂时不用或倒入胶桶尚有剩余时，在可使用期内请以塑料袋封紧，以免表面吸湿，造成产品不良现象。

- 固化剂B料易吸收空气中的湿气，形成沉淀，造成产品表面碎裂，因此使用完后请立即盖紧，以免变质无法使用。瓶盖请擦拭干净，以免下次难开启。

- 请勿直接用手接确物料，不慎沾到皮肤时请用肥皂水清洗干净；溅到眼睛时，请用清水充分冲洗，再送医院治疗。请保持操作场所空气流通！

TEL：0757-28317903  28302966          FAX：0757-28306013