石材的防护与保养技巧

房国良 欣荣 (青岛吉星石材养护有限 司．青岛266071) 石材本身布满了微孔(毛细孔)，水的侵人则是石材产生病变的根源。所以，务必做到石材在施工前防护。 石材防护的效果与选择防护剂的性能质量有关。现有防护剂，按材料分有氟化物类、有机硅类、树脂类和丙烯酸类 其中氟化物类和有机硅类性能最佳，其透气性强，有优异的渗透性，耐化学性和耐候性，可对石材全面保护。另外石材的干燥性对石材防护的效果也起着决定性的作用。石材应先干燥，再涂防护剂，干透后再涂一遍效果更佳。否则，会影响防护的效果。 我国目前养护产品尚处于发展初期，技术性能参差不齐，选用时需谨慎。对于防护剂，不问“青红皂白”、就大量使用是不科学的。例如，一些防护剂的说明上称“不会改变石材原有色彩”，如果不查明适用何种石材，施加防护后，往往会出现变色。特别是一些浅色石材来说，变色尤为明显，如雅士白、银线米黄、白麻等等 所以对任何防护剂，科学的使用方法应在施工前做块小样，认可后再太面积旖工。 石材的科学防护还应根据施工的场所要求选用防护剂，例如厨房要选用防水防油型的，洗手问应选用防水防碱型的，用于室外应选耐候型的 否则，即使对石材作了防护也不能有效的保护。 防护剂的工艺用量是涉及石材防护效果的一项重要指标。由于石材结构不同．气孔大小不一，故吸水率也不相同。鉴于这种情况．台理确定石材的防护剂用量则不可忽视 用量少了，防护效果得不到充分体现；用量多了．不但耗材费工还会在石面上形成聚合堆积，影响外观。因此，我们必须对石材作样板试验，确定工艺用量。最佳用量是通过防护剂润透石材表面至完全饱和来确定的。对于经过水晶处理的石材，应在施加防护剂前对其表面做开启毛孔的处理；对于已投A使用未做防护的石材，可以“亡羊补牢”进行防护，防止石材产生病变。 二、石材的科学保养 石材的科学保养是指对已投入使用的石材进行的日常维护和病变治理。主要包括病变的治理、石材的翻新和水晶处理。值得注意的是，污染清除后应立即进行防护处理，以免石材再次扮染。 石材翻新保养。太理石、花岗岩表面污脏、磨损、划伤和色差，可以进行翻新。翻新必须采用专业翻新研磨设备。进行翻新时还应根据石材品种选用太理石或花岗石专用磨碟及抛光粉，并严格按磨碟目号排列顺序从枉到细逐极进行研磨，才能达到理想的抛光效果，实现地面翻新保养。 石材的水晶处理适合于太理石和人造石。也是通过专用设备及钢丝棉，配用加硬剂和加光剂，通过设备低速打磨，先将加硬剂完全渗透在石材内，再将加光剂喷在地面上打磨至完全吸收，最后必须再加一层加硬剂，打磨至水晶镜面。这样使地面既美观又耐磨，还可以起到防滑作用。 水晶处理和抛光处理的周期应根据人员流动量及地面的磨损程度确定，一般2个月至6个月做一次为宜。 供稿:洁天美地