技术服务 - 耐力板技术指南

耐力板的安装 :. 预防日泰耐力板破坏的注意事项 :. PC单层板可能在以下情况发生破坏. 1. 不恰当的设计； 2. 不恰当的机器加工导致性能下降； 3. 存在应力和腐蚀，当接触其它材料时，可能会出现应力和腐蚀。温度在室温到75℃之间时，不要使挥发性油类（汽油、煤油、轻油）与单层板接触。. 压力、腐蚀和断裂的预防措施. 简单的判断和装配方法. 1. 请不要使用那些在接触时使得板材接触面变白、变无色或断裂的材料； 2. 板材弯曲应用时不要使用那些使得板材接触面变白、变无色或断裂的材料； 3. 没有过大荷载及不超过容许弯曲半径时，PC单层板在弯曲时通常不会被破坏。. 日泰耐力板的装配. 有两种装配方法：镶嵌法和螺栓固定法. 镶嵌法. 1. 因为刚度较低，所以在外力作用下装入框架的PC单层板会挠曲，增加在框架中的嵌入尺寸可避免挠曲。在冲击情况下，PC单层板可能从框架中脱落，在这种情况下可选择增加嵌入深度，换用厚的板材，或用螺栓固定的方法。 2. 因为较大的热膨胀系数，框架中要预留热膨胀空间。如果没有足够的热膨胀空间，可增加板材厚度从而减少嵌入部分。 3. 根据荷载选用合适的板材厚度。. 螺栓固定法. 1. 紧固时需使用垫片或垫圈将应力均匀分布在板材上，为了避免应力集中，紧固时要小心，以免因应力集中而导致板材破裂。设计嵌入深度和膨胀间隙要考虑弯曲引起的扭曲和板材收缩的影响。 2. 根据板厚选择螺栓孔间距 板厚小于3mm时：间距小于200mm 板厚大于3mm时：间距小于300mm 3. 紧固螺栓时用力均匀，以避免应力集中。 4. 使用可均匀分散应力的胶垫。 5. 螺栓孔中心距离板材边缘应大于螺栓孔直径的2倍。. 安装工艺及注意事项. 安装工艺. 日泰耐力板可以像普通玻璃一样安装。 首先测量框架间距尺寸，同时确定板材需嵌入的尺寸。 按所需尺寸要求切割PC单层板。 将PC单层板安装入框架内。 去掉板面保护膜。 清洁板材表面污迹。 安装完毕后再揭掉保护膜，以避免破坏或污损；在安装前将嵌入部分板材保护膜揭开。. 注意事项. 1. 预留热胀冷缩空间，可由下列公式计算： 热胀冷缩值＝线膨胀系数×长度×安装前后最大温差 ( 线膨胀系数值为0.065mm/m℃ ) 2. 慎用密封材料，不恰当的密封材料会导致PC单层板破坏。 3. 如需使用密封胶，须选用中性。出于慎重考虑，建议客户在使用前做相容性试验。 4. 放样划线时尽量标记在板材保护膜上，如必须直接标记在板材上，建议使用蜡笔，避免使用尖锐工具。 5. 新建建筑物水泥面未干时，PC单层板不可直接接触其上。 6. PC单层板可冷弯造型，其最小弯曲半径需满足以下条件： 室外使用：弯曲半径不小于板材厚度的180倍。 室内使用：弯曲半径不小于板材厚度的150倍。 7. 可用软布或海绵蘸中性皂液或洗涤剂擦洗PC单层板表面灰尘、污物，再用清水彻底冲洗，最后以软布擦干。 8. 板面若有油脂、未干油漆、胶迹等，建议用软布蘸无水酒精擦洗。 9. PC单层板嵌入框架前应先将嵌入部分的保护膜掀起。..