品名 型号 拉伸强度（Mpa） 扯断伸长率% 规格 高强力再生胶 无味环保型 18 550 20 kg/件 说明：本公司精选80目轮胎胎顶胶粉，采取冷链脱硫工艺，保持原胶特性，经过滤精炼出片，拉伸强度、扯断伸长率接近天然生胶，该产品无特殊气味，无污染，在实际使用中，替代原胶（高档产品45%~50%，低档产品全部替代）降低生产成本，是制造环保产品的理想选择。（本公司提供全面高强力再生胶的实际应用技术） 品名 型号 拉伸强度（Mpa） 扯断伸长率% 规格 高强力再生胶 无味环保2型 16 500 20 kg/件 说明：本公司精选60目轮胎胎顶胶粉，采取冷链脱硫工艺，保持原胶特性，经过滤精炼出片，拉伸强度、扯断伸长率接近天然生胶，该产品无特殊气味，无污染，在实际使用中，替代原胶（高档产品40%~45%，低档产品全部替代）降低生产成本，是制造环保产品的理想选择。（本公司提供全面高强力再生胶的实际应用技术） 品名 型号 拉伸强度（Mpa） 扯断伸长率% 规格 高强力再生胶 普通型 18 550 20 kg/件 说明：本公司精选80目轮胎胎顶胶粉，采取冷链脱硫工艺，保持原胶特性，经过滤精炼出片，拉伸强度、扯断伸长率接近天然生胶，该产品在实际使用中，替代原胶（高档产品45%~50%，低档产品全部替代）降低生产成本，是替代原胶的理想选择。 （本公司提供全面高强力再生胶的实际应用技术） 品名 型号 拉伸强度（Mpa） 扯断伸长率% 规格 高强力再生胶 普通型2型 16 500 20 kg/件 说明：本公司精选60目轮胎胎顶胶粉，采取冷链脱硫工艺，保持原胶特性，经过滤精炼出片，拉伸强度、扯断伸长率接近天然生胶，该产品在实际使用中，替代原胶（高档产品40%~45%，低档产品全部替代）降低生产成本，是替代原胶的理想选择。 （本公司提供全面高强力再生胶的实际应用技术） 产品名称 含胶量 拉伸强度 （Mpa） 扯断伸长率 （%） 规格 价格 （元/吨） 天然复原胶1# 18.0 550 20kg/块 7000 天然复原胶2# 16.0 500 20kg/块 6000 天然复原胶3#（超细） 15.0 500 20kg/块 6000 天然复原胶4#（精细） 15.0 500 20kg/块 5700 天然复原胶5#（普通） 15.0 500 20kg/块 5000 天然复原胶6#（环保） 14.5 480 20kg/块 6000 天然复原胶7# 14.5 480 20kg/块 4800 备注：此为本公司不含税自提价格，价格随原材料涨落变动。白乳胶再生胶每减少10%的含胶量，价格下调600元；黑乳胶再生胶下调500元。 衡水市华阳再生橡胶有限公司（销售部） 地址：衡水市橡胶城3区2号 销售热线：0318-2199882 传真：0318-2999508 手机：15003188434 公司网址：http://www.huayangzsj.com 中文网址：华阳再生胶.中国 再生胶厂.中国 欢迎进入本公司网站主页，共享更多资源！ `