产品名称 含胶量 拉伸强度 （Mpa） 扯断伸长率 （%） 规格 价格 （元/吨） 黑色乳胶再生胶 100% 14.0 700 15kg/块 9500 说明：精选气球原料经低温脱硫、80目过滤定型精制而成，保持其原有含胶量，产品具有强度高，伸长好，弹性大，手感好，无杂质能广泛应用于轮胎、输送带、三角带等多种橡胶制品，替代原胶量45%~50%，真正做到了保持产品原有质量降低生产成本的作用。 品名 含胶量 拉伸强度（Mpa） 扯断伸长率% 规格 黑乳胶再生胶 100% 13 650 10 kg/件 说明：精选废胶边，胶丝，以及乳胶制品厂凝结的废胶料和次品，经低温脱硫、60目过滤定型精制而成，保持其原有含胶量，产品具有强度高，伸长好，弹性大，手感好，无杂质能广泛应用于轮胎、输送带、三角带等多种橡胶制品，替代原胶量35%~40%，真正做到了保持产品原有质量降低生产成本的作用。 产品名称 含胶量 拉伸强度 （Mpa） 扯断伸长率 （%） 规格 价格 （元/吨） 黑色乳胶再生胶 80% 13.0 650 15kg/块 7500 说明：精选气球原料为主料，混有一部分废乳胶块经低温脱硫、60目过滤定型精制压片而成，保持其原有含胶量，产品具有强度高，伸长好，弹性大，手感好，无杂质能广泛应用于轮胎、输送带、三角带等多种橡胶制品，替代原胶量35%~40%，真正做到了保持产品原有质量降低生产成本的作用。 产品名称 含胶量 拉伸强度 （Mpa） 扯断伸长率 （%） 规格 价格 （元/吨） 黑色乳胶再生胶 60% 10.0 550 10kg/块 5600 说明：精选家用杂色乳胶手套为主料，经低温脱硫、40目过滤定型精制而成，保持其原有含胶量，产品具有强度高，伸长好，弹性大，手感好，无杂质能广泛应用于轮胎、输送带、三角带等多种橡胶制品，替代原胶量25%~30%，真正做到了保持产品原有质量降低生产成本的作用。

备注：此为本公司不含税自提价格，价格随原材料涨落变动。白乳胶再生胶每减少10%的含胶量，价格下调600元；黑乳胶再生胶下调500元。 衡水市华阳再生橡胶有限公司（销售部） 地址：衡水市橡胶城3区2号 销售热线：0318-2199882 传真：0318-2999508 手机：15003188434 公司网址：http://www.huayangzsj.com 中文网址：华阳再生胶.中国 再生胶厂.中国 欢迎进入本公司网站主页，共享更多资源！

产品名称 含胶量 拉伸强度 （Mpa） 扯断伸长率 （%） 规格 价格 （元/吨） 黑色乳胶再生胶 100% 14.0 700 15kg/块 9500 说明：精选气球原料经低温脱硫、80目过滤定型精制而成，保持其原有含胶量，产品具有强度高，伸长好，弹性大，手感好，无杂质能广泛应用于轮胎、输送带、三角带等多种橡胶制品，替代原胶量45%~50%，真正做到了保持产品原有质量降低生产成本的作用。 品名 含胶量 拉伸强度（Mpa） 扯断伸长率% 规格 黑乳胶再生胶 100% 13 650 10 kg/件 说明：精选废胶边，胶丝，以及乳胶制品厂凝结的废胶料和次品，经低温脱硫、60目过滤定型精制而成，保持其原有含胶量，产品具有强度高，伸长好，弹性大，手感好，无杂质能广泛应用于轮胎、输送带、三角带等多种橡胶制品，替代原胶量35%~40%，真正做到了保持产品原有质量降低生产成本的作用。 产品名称 含胶量 拉伸强度 （Mpa） 扯断伸长率 （%） 规格 价格 （元/吨） 黑色乳胶再生胶 80% 13.0 650 15kg/块 7500 说明：精选气球原料为主料，混有一部分废乳胶块经低温脱硫、60目过滤定型精制压片而成，保持其原有含胶量，产品具有强度高，伸长好，弹性大，手感好，无杂质能广泛应用于轮胎、输送带、三角带等多种橡胶制品，替代原胶量35%~40%，真正做到了保持产品原有质量降低生产成本的作用。 产品名称 含胶量 拉伸强度 （Mpa） 扯断伸长率 （%） 规格 价格 （元/吨） 黑色乳胶再生胶 60% 10.0 550 10kg/块 5600 说明：精选家用杂色乳胶手套为主料，经低温脱硫、40目过滤定型精制而成，保持其原有含胶量，产品具有强度高，伸长好，弹性大，手感好，无杂质能广泛应用于轮胎、输送带、三角带等多种橡胶制品，替代原胶量25%~30%，真正做到了保持产品原有质量降低生产成本的作用。

品名 型号 拉伸强度（Mpa） 扯断伸长率% 规格 三元乙丙再生胶 无颗粒纳米级 9 380 20 kg/件 说明：精选进口原料，经低温粉碎至100目胶粉，采取独特脱硫工艺过滤加工制成，产品具有无臭味，无杂质，耐臭氧，耐高温，耐老化，强度高，伸长好、高填充、无颗粒等特点，产品广泛应用于汽车门窗密封条集装箱密封条，胶管，胶条，及各种密封圈、垫，防水卷材，并可大量应用于汽车内胎。（本公司提供全面三元乙丙再生胶的实际应用技术） 品名 型号 拉伸强度（Mpa） 扯断伸长率% 规格 三元乙丙再生胶 无味超细 8.0 600 20 kg/件 说明：精选进口原料，经低温粉碎至80目胶粉，采取独特脱硫工艺过滤加工制成，产品具有无臭味，无杂质，耐臭氧，耐高温，耐老化，伸长好（是普通三元乙丙再生胶的1.5~2倍）高填充、无颗粒等特点，产品广泛应用于汽车门窗密封条集装箱密封条，胶管，胶条，及各种密封圈、垫，防水卷材，并可大量应用于汽车内胎。（本公司提供全面三元乙丙再生胶的实际应用技术） 品名 型号 拉伸强度（Mpa） 扯断伸长率% 规格 三元乙丙再生胶 普通型 8.0 400 20 kg/件 说明：精选汽车密封条，粉碎至40目胶粉，采取独特脱硫工艺过滤加工制成，产品具有无臭味，无杂质，耐臭氧，耐高温，耐老化，高填充、无颗粒等特点，产品广泛应用于汽车门窗密封条集装箱密封条，胶管，胶条，及各种密封圈。（本公司提供全面三元乙丙再生胶的实际应用技术）

产品名称 含胶量 拉伸强度 （Mpa） 扯断伸长率 （%） 规格 价格 （元/吨） 超细挤出型（黑色） 80目过滤 100% 11.0 400 20kg/块 6400 精细挤出型（黑色） 60目过滤 100% 8.5 350 20kg/块 5500 精细模压型（黑色） 100% 9.5 350 20kg/块 5500 精细模压型(黑色) 40目过滤 100% 7.0 300 20kg/块 4800

备注：此为本公司不含税自提价格，价格随原材料涨落变动。白乳胶再生胶每减少10%的含胶量，价格下调600元；黑乳胶再生胶下调500元。 衡水市华阳再生橡胶有限公司（销售部） 地址：衡水市橡胶城3区2号 销售热线：0318-2199882 传真：0318-2999508 手机：15003188434 公司网址：http://www.huayangzsj.com 中文网址：华阳再生胶.中国 再生胶厂.中国 欢迎进入本公司网站主页，共享更多资源！