品名 型号 拉伸强度（Mpa） 扯断伸长率% 规格 丁腈再生胶 无颗粒纳米级 14 450 20 kg/件 说明：精选进口优质100目胶粉，采用高科技纳米脱硫技术，成品表面无颗粒，手感视觉类似原胶，丙烯腈含量达到40%，在100度油温浸泡下24小时的耐油膨胀率小于等于2%，产品广泛适用于工业耐油胶板，耐油胶管，密封圈垫。 品名 型号 拉伸强度（Mpa） 扯断伸长率% 规格 丁腈再生胶 超细级 10 400 20 kg/件 说明：精选进口优质80目胶粉，采用高科技纳米脱硫技术，成品表面无颗粒，手感视觉类似原胶，丙烯腈含量达到30%，在100度油温浸泡下24小时的耐油膨胀率小于等于4%，产品广泛适用于工业耐油胶板，耐油胶管，密封圈垫。 产品名称 含胶量 拉伸强度 （Mpa） 扯断伸长率 （%） 规格 价格 （元/吨） 丁腈再生胶80目过滤 100% 16.0 500 25kg/块 10000 丁腈再生胶80目过滤 100% 14.0 450 25kg/块 7500 丁腈再生胶60目过滤 100% 10.0 400 25kg/块 6500

备注：此为本公司不含税自提价格，价格随原材料涨落变动。白乳胶再生胶每减少10%的含胶量，价格下调600元；黑乳胶再生胶下调500元。 衡水市华阳再生橡胶有限公司（销售部） 地址：衡水市橡胶城3区2号 销售热线：0318-2199882 传真：0318-2999508 手机：15003188434 公司网址：http://www.huayangzsj.com 中文网址：华阳再生胶.中国 再生胶厂.中国 欢迎进入本公司网站主页，共享更多资源！