河北华阳再生橡胶有限公司是制造、销售再生胶的河北省高新技术企业，河北废旧物资循环利用示范单位。是集科研、生产、销售为一体的再生橡胶制造示范企业，是北方最具实力和规模最大的大型再生橡胶生产企业。 公司自2004年成立以来，本着“实体化、产业化、品牌化”的发展理念。脚踏实地锐意进取，独立的科研队伍和科学的管理体系保证了产品不断更新和质量的稳定性，公司目前已经拥有三家再生胶分厂，一家活化剂分厂，一家植物松焦油分厂，厂址分别位于邢台市广宗县冯寨工业园区、沧州前唐工业园区、石家庄晋州元头工业园区。活化剂分厂位于衡水高新技术科技园区，松焦油分厂位于东北吉林敦化原始林区，销售总部、原料采购部、技术研发部位于全国橡胶制品集散中心--衡水橡胶城3区2号。本公司独立生产的特种再生胶、乳胶再生胶、浅色再生胶、彩色再生胶、高强力再生胶、普通胎面胶、环保再生胶、内胎再生胶、杂胶等九大系列和几十个品种。产品广泛应用于轮胎行业、胶管行业、输送带、三角带、制鞋行业、工程橡胶、橡胶杂品等多个领域之中。在确保产品质量的同时，降低了生产成本，提高了产品利润，本公司产品销售网络遍及全国各地并远销至南韩、日本等区域，公司在不断发展壮大的同时，始终将提高产品的质量，更新产品的品种，完善产品的售后服务，组建全国最大的再生橡胶购销商务平台，引进先进的管理模式作为公司促进发展的基础。 华阳公司全体员工将永远保持创新求实的宗旨，与新老客户共同托起美好的明天。

产品名称 含胶量 拉伸强度 （Mpa） 扯断伸长率 （%） 规格 价格 （元/吨） 黑色乳胶再生胶 100% 14.0 700 15kg/块 9500 说明：精选气球原料经低温脱硫、80目过滤定型精制而成，保持其原有含胶量，产品具有强度高，伸长好，弹性大，手感好，无杂质能广泛应用于轮胎、输送带、三角带等多种橡胶制品，替代原胶量45%~50%，真正做到了保持产品原有质量降低生产成本的作用。 品名 含胶量 拉伸强度（Mpa） 扯断伸长率% 规格 黑乳胶再生胶 100% 13 650 10 kg/件 说明：精选废胶边，胶丝，以及乳胶制品厂凝结的废胶料和次品，经低温脱硫、60目过滤定型精制而成，保持其原有含胶量，产品具有强度高，伸长好，弹性大，手感好，无杂质能广泛应用于轮胎、输送带、三角带等多种橡胶制品，替代原胶量35%~40%，真正做到了保持产品原有质量降低生产成本的作用。 产品名称 含胶量 拉伸强度 （Mpa） 扯断伸长率 （%） 规格 价格 （元/吨） 黑色乳胶再生胶 80% 13.0 650 15kg/块 7500 说明：精选气球原料为主料，混有一部分废乳胶块经低温脱硫、60目过滤定型精制压片而成，保持其原有含胶量，产品具有强度高，伸长好，弹性大，手感好，无杂质能广泛应用于轮胎、输送带、三角带等多种橡胶制品，替代原胶量35%~40%，真正做到了保持产品原有质量降低生产成本的作用。 产品名称 含胶量 拉伸强度 （Mpa） 扯断伸长率 （%） 规格 价格 （元/吨） 黑色乳胶再生胶 60% 10.0 550 10kg/块 5600 说明：精选家用杂色乳胶手套为主料，经低温脱硫、40目过滤定型精制而成，保持其原有含胶量，产品具有强度高，伸长好，弹性大，手感好，无杂质能广泛应用于轮胎、输送带、三角带等多种橡胶制品，替代原胶量25%~30%，真正做到了保持产品原有质量降低生产成本的作用。

备注：此为本公司不含税自提价格，价格随原材料涨落变动。白乳胶再生胶每减少10%的含胶量，价格下调600元；黑乳胶再生胶下调500元。 衡水市华阳再生橡胶有限公司（销售部） 地址：衡水市橡胶城3区2号 销售热线：0318-2199882 传真：0318-2999508 手机：15003188434 公司网址：http://www.huayangzsj.com 中文网址：华阳再生胶.中国 再生胶厂.中国 欢迎进入本公司网站主页，共享更多资源！