产品名称 含胶量 拉伸强度 （Mpa） 扯断伸长率 （%） 规格 价格 （元/吨） 色乳胶再生胶 （进口原料） 100% 16.0 800 20kg/块 12000 白色乳胶再生胶 （国产原料） 100% 15.0 750 15kg/块 11000 说明：精选医用乳胶手套为原料经低温脱硫、80目过滤定型精制而成，保持其原有含胶量，产品具有强度高，伸长好，弹性大，手感好，无杂质能广泛应用于轮胎、输送带、三角带以及浅色橡胶制品，替代原胶量45%~50%，真正做到了保持产品原有质量降低生产成本的作用。

备注：此为本公司不含税自提价格，价格随原材料涨落变动。白乳胶再生胶每减少10%的含胶量，价格下调600元；黑乳胶再生胶下调500元。 衡水市华阳再生橡胶有限公司（销售部） 地址：衡水市橡胶城3区2号 销售热线：0318-2199882 传真：0318-2999508 手机：15003188434 公司网址：http://www.huayangzsj.com 中文网址：华阳再生胶.中国 再生胶厂.中国 欢迎进入本公司网站主页，共享更多资源！

| 品名 | 含胶量 | 拉伸强度（Mpa） | 扯断伸长率% | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红色乳胶再生胶 | 100% | 14 | 750 | 15kg/件 |

说明：精选红色气球原料为主料，经低温脱硫、80目过滤定型精制而成，保持其原有含胶量，产品具有强度高，伸长好，弹性大，手感好，无杂质能广泛应用于轮胎、输送带、三角带等多种橡胶制品，替代原胶量35%~40%，真正做到了保持产品原有质量降低生产成本的作用。

产品名称 含胶量 拉伸强度 （Mpa） 扯断伸长率 （%） 规格 价格 （元/吨） 绿色乳胶再生胶 （进口原料） 100% 16.0 800 15kg/块 10500 绿色乳胶再生胶 （国产原料） 100% 14.0 700 25kg/块 9000 说明：精选气球为主料并混有一部分绿色原胶，经低温脱硫、80目过滤定型精制而成，保持其原有含胶量，产品具有强度高，伸长好，弹性大，手感好，无杂质能广泛应用于轮胎、输送带、三角带及彩色橡胶制品，替代原胶量35%~40%，真正做到了保持产品原有质量降低生产成本的作用。

备注：此为本公司不含税自提价格，价格随原材料涨落变动。白乳胶再生胶每减少10%的含胶量，价格下调600元；黑乳胶再生胶下调500元。 衡水市华阳再生橡胶有限公司（销售部） 地址：衡水市橡胶城3区2号 销售热线：0318-2199882 传真：0318-2999508 手机：15003188434 公司网址：http://www.huayangzsj.com 中文网址：华阳再生胶.中国 再生胶厂.中国 欢迎进入本公司网站主页，共享更多资源！

产品名称 含胶量 拉伸强度 （Mpa） 扯断伸长率 （%） 规格 价格 （元/吨） 黑色乳胶再生胶 100% 14.0 700 15kg/块 9500 说明：精选气球原料经低温脱硫、80目过滤定型精制而成，保持其原有含胶量，产品具有强度高，伸长好，弹性大，手感好，无杂质能广泛应用于轮胎、输送带、三角带等多种橡胶制品，替代原胶量45%~50%，真正做到了保持产品原有质量降低生产成本的作用。 品名 含胶量 拉伸强度（Mpa） 扯断伸长率% 规格 黑乳胶再生胶 100% 13 650 10 kg/件 说明：精选废胶边，胶丝，以及乳胶制品厂凝结的废胶料和次品，经低温脱硫、60目过滤定型精制而成，保持其原有含胶量，产品具有强度高，伸长好，弹性大，手感好，无杂质能广泛应用于轮胎、输送带、三角带等多种橡胶制品，替代原胶量35%~40%，真正做到了保持产品原有质量降低生产成本的作用。 产品名称 含胶量 拉伸强度 （Mpa） 扯断伸长率 （%） 规格 价格 （元/吨） 黑色乳胶再生胶 80% 13.0 650 15kg/块 7500 说明：精选气球原料为主料，混有一部分废乳胶块经低温脱硫、60目过滤定型精制压片而成，保持其原有含胶量，产品具有强度高，伸长好，弹性大，手感好，无杂质能广泛应用于轮胎、输送带、三角带等多种橡胶制品，替代原胶量35%~40%，真正做到了保持产品原有质量降低生产成本的作用。 产品名称 含胶量 拉伸强度 （Mpa） 扯断伸长率 （%） 规格 价格 （元/吨） 黑色乳胶再生胶 60% 10.0 550 10kg/块 5600 说明：精选家用杂色乳胶手套为主料，经低温脱硫、40目过滤定型精制而成，保持其原有含胶量，产品具有强度高，伸长好，弹性大，手感好，无杂质能广泛应用于轮胎、输送带、三角带等多种橡胶制品，替代原胶量25%~30%，真正做到了保持产品原有质量降低生产成本的作用。

备注：此为本公司不含税自提价格，价格随原材料涨落变动。白乳胶再生胶每减少10%的含胶量，价格下调600元；黑乳胶再生胶下调500元。 衡水市华阳再生橡胶有限公司（销售部） 地址：衡水市橡胶城3区2号 销售热线：0318-2199882 传真：0318-2999508 手机：15003188434 公司网址：http://www.huayangzsj.com 中文网址：华阳再生胶.中国 再生胶厂.中国 欢迎进入本公司网站主页，共享更多资源！