品名 型号 拉伸强度（Mpa） 扯断伸长率% 规格 胎面再生胶 无味环保优级 10 400 20kg/件 说明：精选60目以上轮胎胎顶胶粉（900以上轮胎胎顶），经动态脱硫加入环保型再生剂，精炼压片制成，本产品具有无味，无污染（遇浅色制品不返黄变色），手感细腻，无大颗粒，强度高，伸长好的特点。广泛应用于环保型出口产品和环保型橡胶制品。 品名 型号 拉伸强度（Mpa） 扯断伸长率% 规格 胎面再生胶 无味环保一级 9 360 20kg/件 说明：精选40目以上轮胎胎顶胶粉（825以上轮胎胎顶），经动态脱硫加入环保型再生剂，精炼压片制成，本产品具有无味，无污染（遇浅色制品不返黄变色），手感细腻，无大颗粒，强度高，伸长好的特点。广泛应用于环保型出口产品和环保型橡胶制品。 品名 型号 拉伸强度（Mpa） 扯断伸长率% 规格 胎面再生胶 无味环保一级 8.0 330 20kg/件 说明：精选30目以上轮胎全胎胶粉（825轮胎全胎），经动态脱硫加入环保型再生剂，精炼压片制成，本产品具有无味，无污染（遇浅色制品不返黄变色），手感细腻，无大颗粒，强度高，伸长好的特点。广泛应用于环保型出口产品和环保型橡胶制品。 品名 型号 拉伸强度（Mpa） 扯断伸长率% 规格 胎面再生胶 无味环保二级 7.0 300 20kg/件 说明：精选30目以上轮胎全胎胶粉（750轮胎全胎），经动态脱硫加入环保型再生剂，精炼压片制成，本产品具有无味，无污染（遇浅色制品不返黄变色），手感细腻，无大颗粒，强度高，伸长好的特点。广泛应用于环保型出口产品和环保型橡胶制品。

产品名称 含胶量 拉伸强度 （Mpa） 扯断伸长率 （%） 规格 价格 （元/吨） 超细无味环保型 60目 12.0 420 20kg/块 5000 精细无味环保型 10.0 400 20kg/块 3800 精细无味环保型 9.0 360 20kg/块 3500 无油环保型 60目 9.0 360 20kg/块 3800 一级环保型 8.0 330 20kg/块 2950 合格环保型 7.0 300 20kg/块 2800

备注：此为本公司不含税自提价格，价格随原材料涨落变动。白乳胶再生胶每减少10%的含胶量，价格下调600元；黑乳胶再生胶下调500元。 衡水市华阳再生橡胶有限公司（销售部） 地址：衡水市橡胶城3区2号 销售热线：0318-2199882 传真：0318-2999508 手机：15003188434 公司网址：http://www.huayangzsj.com 中文网址：华阳再生胶.中国 再生胶厂.中国 欢迎进入本公司网站主页，共享更多资源！