产品类别 产品名称 含胶量 拉伸强度 （Mpa） 扯断伸长率 （%） 规格 价格 （元/吨） 内胎再生胶 超细无味环保型 9.0 380 20kg/块 3800 超细无味环保型 8.0 360 20kg/块 3300 说明：精选40目汽车内胎胶粉为原料（900以上内胎）经过滤精制出片制成，产品细度好、无异味、无杂质、无污染、拉伸强度伸长率适中。主要用于轮胎、电缆、胶管、鞋材等精细产品的外皮，以及环保型产品。 产品类别 产品名称 含胶量 拉伸强度 （Mpa） 扯断伸长率 （%） 规格 价格 （元/吨） 内胎再生胶 超细无味型 9.0 380 20kg/块 3500 超细无味型 8.0 360 20kg/块 3100 说明：精选40目汽车内胎胶粉为原料（900以上内胎）经过滤精制出片制成，产品细度好、无杂质、拉伸强度伸长率适中。主要用于轮胎、电缆、胶管、鞋材等精细产品的外皮。 品名 型号 拉伸强度（Mpa） 扯断伸长率% 规格 内胎精细再生胶 无味环保型 7.0 330 20kg/件 说明：精选40目汽车内胎胶粉为原料（825以上内胎）经过滤精制出片制成，产品细度好、无异味、无杂质、无污染、拉伸强度伸长率适中。主要用于轮胎、电缆、胶管、鞋材等精细产品的外皮，以及环保型产品。 产品类别 产品名称 含胶量 拉伸强度 （Mpa） 扯断伸长率 （%） 规格 价格 （元/吨） 内胎再生胶 精细无味型 7.0 330 20kg/块 2800 精细无味型 6.0 300 20kg/块 2600 说明：精选40目汽车内胎胶粉为原料（900以上内胎）经过滤精制出片制成，产品细度好、无杂质、拉伸强度伸长率适中。主要用于轮胎、电缆、胶管、鞋材等精细产品的外皮

备注：此为本公司不含税自提价格，价格随原材料涨落变动。白乳胶再生胶每减少10%的含胶量，价格下调600元；黑乳胶再生胶下调500元。 衡水市华阳再生橡胶有限公司（销售部） 地址：衡水市橡胶城3区2号 销售热线：0318-2199882 传真：0318-2999508 手机：15003188434 公司网址：http://www.huayangzsj.com 中文网址：华阳再生胶.中国 再生胶厂.中国 欢迎进入本公司网站主页，共享更多资源！