产品名称 含胶量 拉伸强度 （Mpa） 扯断伸长率 （%） 规格 价格 （元/吨） 泰国10# 100% 21.0 900 33kg/块 27000 说明：天然胶（泰国10号）：本公司直接从泰国进口，是以新生鲜胶乳为主料，经过滤、稀释、混合加酸、凝固、之后压片，再配以废胶杯，胶丝等采用独特的生产工艺精制而成。该产品橡胶烃含量高达85%杂质少拉伸强度扯断伸长率不低于1号标胶，在使用中经综合性能和1号标胶比较，在强度伸长硬度比重填充弹性等方面均能替代标胶，降低了生产成本，本产品能广泛应用于所有使用1号标胶的制品中。（本公司提供全面天然胶的实际应用技术） 产品名称 含胶量 拉伸强度 （Mpa） 扯断伸长率 （%） 规格 价格 （元/吨） 泰国10#（副牌） 100% 19.0 800 25kg/块 23000 说明：天然胶（泰国10号副牌）：本公司直接从泰国进口，是以新生鲜胶乳为主料，经过滤、稀释、混合加酸、凝固、之后压片，再配以废胶杯，胶丝等采用独特的生产工艺精制而成。该产品橡胶烃含量高达75%杂质少拉伸强度扯断伸长率不低于1号标胶，在使用中经综合性能和1号标胶比较，在强度伸长硬度比重填充弹性等方面均能替代标胶，降低了生产成本，本产品能广泛应用于所有使用1号标胶的制品中能替代标胶，应用于所有使用1号标胶的制品中。（本公司提供全面天然胶的实际应用技术） 品名 产地 拉伸强度（Mpa） 扯断伸长率% 规格 天然胶 马来西亚 19 750 33.3 kg/件 说明：天然胶（马来西亚）：本公司直接从马来西亚进口，是以新生鲜胶乳为主料，经过滤、稀释、混合加酸、凝固、之后压片，再配以废胶杯，胶丝等采用独特的生产工艺精制而成。该产品橡胶烃含量高达70%杂质少拉伸强度扯断伸长率不低于2号标胶，在使用中经综合性能和2号标胶比较，在强度伸长硬度比重填充弹性等方面均能替代标胶，降低了生产成本，本产品能广泛应用于所有使用2号标胶的制品中比较，能替代标胶，应用于所有使用2号标胶的制品中。（本公司提供全面天然胶的实际应用技术） 品名 产地 拉伸强度（Mpa） 扯断伸长率% 规格 天然胶 马来西亚（副牌） 18 700 33.3 kg/件 说明：天然胶（马来西亚副牌）：本公司直接从马来西亚进口，是以新生鲜胶乳为主料，经过滤、稀释、混合加酸、凝固、之后压片，再配以废胶杯，胶丝等采用独特的生产工艺精制而成。该产品橡胶烃含量高达65%杂质少拉伸强度扯断伸长率不低于2号标胶，在使用中经综合性能和2号标胶比较，在强度伸长硬度比重填充弹性等方面均能替代标胶，降低了生产成本，本产品能广泛应用于所有使用2号标胶的制品中比较，能替代标胶，应用于所有使用2号标胶的制品中。（本公司提供全面天然胶的实际应用技术） 备注：此为本公司不含税自提价格，价格随原材料涨落变动。白乳胶再生胶每减少10%的含胶量，价格下调600元；黑乳胶再生胶下调500元。 衡水市华阳再生橡胶有限公司（销售部） 地址：衡水市橡胶城3区2号 销售热线：0318-2199882 传真：0318-2999508 手机：15003188434 公司网址：http://www.huayangzsj.com 中文网址：华阳再生胶.中国 再生胶厂.中国 欢迎进入本公司网站主页，共享更多资源！

`