| 品名 | 型号 | 拉伸强度（Mpa） | 扯断伸长率% | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯化丁基再生胶 | 通用型 | 6.5 | 350 | 20 kg/件 |

说明：精选丁基瓶塞、胶边等为原料，经粉碎、脱硫、过滤、制成氯化丁基再生胶。本品不含杂质气味低微，实际应用于丁基内胎、丁基胶囊、 药用瓶塞等橡胶制品。