双虹K11通用型防水涂料

通用型防水材料 、通用型防水涂料 、K11防水材料、K11防水涂料、防水材料十大品牌、防水涂料十大品牌广州防水材料，防水涂料，防水防腐，防水剂，耐酸碱防水，防水堵漏，刚性防水材料，弹性防水，K11防水，外墙防水，防水涂料，防火防水，防水品牌，防水厂家，防水代理，防水公司，防水施工，防水施工方案，防水价格防水材料十大品牌，防水涂料十大品牌

产品概述

本产品是一种由独特配方调制而成的聚合物改性水泥基防水材料。它是双组分浆料，按配合比把粉料与添加剂混合均匀后得到的浆料，涂刷在所需的部位，能够渗透到底材内部形成枝蔓状结晶体，隔断结构内的水分子通道，从而起到防水效果。

适用范围
可以用于混凝土、砖墙、混凝土砌块、预制块等各种建筑结构的室内外防水工程，如：地铁站、矿山、隧道、电梯井、地下室、厨房、卫生间、浴室、水池、游泳池、生活污水池等。

产品优点
* 抵御高的静水压，具有负水面的防水功能； 可在潮湿的区域施工； 容易操作，只需现场搅拌即可使用；
* 耐磨性好，粘结性佳，干固后可采用合适的瓷砖胶粘贴各种饰面瓷砖；良好的透气性；
* 无毒、无害，可用于水池和鱼池等；

基面准备
* 底材必须坚固、平整、干净，无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质；
* 所有小孔隙、砂眼可用K11粉料加入少许清水拌成湿团状，将其抹平；
* 涂刷浆料之前，预先充分湿润底材，但不能有积水。

施工工艺
将粉料倒入盛有添加剂的容器中，机械搅拌3分钟至无沉淀的胶状体，然后静置3~5分钟后，再搅拌一下即可使用。在使用过程中应保持间断性的搅拌，以防止沉淀。 使用硬毛刷、滚筒或喷浆机将混合浆料均匀地涂刷或喷涂于潮湿的底材上； 分层施工，第二层的涂刷方向应与第一层垂直； 每一层厚度不得超过1mm。

注意事项
* 施工温度应在5℃至35℃； 开调后的浆料1小时内用完； 在水泥压光基面施工前，需先重新拉毛基面； 在防水层上铺贴瓷砖建议采用瓷砖胶粘剂；

参考用量
防水膜厚度为1.0mm时，理论用量约为1.5 - 2.0kg/m2。实际用量视具体基面情况而定。

保质期:在正常贮存、运输条件下，保质期为一年。

声明:本产品使用超出厂商控制，本公司仅承担更换有问题产品的责任，不承担由于不正确使用而引起损失的责任。

包装:
34公斤套装  20公斤/桶   9公斤/桶    5公斤/桶