木塑专用相容剂PR930

# 产品技术资料（TDS）

产品简介

本系列产品是马来酸酐接枝高密度聚乙烯(HDPE)，由于在非极性的聚乙烯侧链上接枝了带有极性、反应性的官能化基团，具有了下列的特性：在无机、有机填充物中有非常好的分散能力，基于马来酸酐的反应能力与金属、有机、无机物的表面有有效的增粘功能，成为增进极性材料与非极性材料粘接性和相容性的桥梁。

产品特性

该产品残留单体含量少，凝胶含量低，具有高反应活性，作为化学偶联剂用于填充或增强聚乙烯，可以大幅提高填充或增强聚乙烯的机械力学性能及热性能。

本品应用于木塑材料，含有的酸酐基团能够与木粉中的羟基发生酯化反应，从而降低木粉的极性和吸湿性，使其与聚烯烃树脂有很好的相容性，能显著提高木塑型材的抗弯承载力、冲击性能、耐低温性能和断裂伸长率。

技术指标

| 性能指标 | EPR930H | 测试标准 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 白色颗粒（或粉末） | 目 测 |
| 接枝率% | ＞1.0 | 通用滴定法 |
| 熔融指数 (g/10min) | 3.0～5.0 | GB/T3682 |
| 密度（g/cm3） | 0.94～0.96 | GB/T1033 |
| 熔点(℃) | 130～135 | GB/T4608 |
| 特性 | 提高木质纤维与聚烯烃树脂的相容性和分散性，能显著提高木塑型材的抗弯承载力、冲击性能、耐低温性能和断裂伸长率。 | —— |

产品应用

作为木塑相容剂建议添加量2-2.3%。

产品应用

◆净重25 公斤/包。按普通化学品运输，避光防潮。

◆有效储存期 12 个月，超过储存期，经检验合格后仍可使用。

木塑助剂专员：陆小姐 13656264787 QQ：2754422312