干挂聚氨酯硬泡复合保温板外墙外保温工程

作者：史章华

1一般规定

1.1 干挂型聚氨酯硬泡保温板用于外墙保温系统的设计遵照JGJ126《居住建筑节能设计标准》JGJ129《既有采暖居住建筑节能改造技术规程》和GB50189《公共建筑节能设计标准》等标准以及结合相应的地方设计标准进行，且应考虑风荷载的作用，地震作用，耐侯和耐腐蚀性等。干挂型聚氨酯硬泡复合保温板不参与主体结构受力。

1.2 按各个地区建筑不同的节能标准要求，面层和保温层厚度由设计人员设计选用。

1.3 干挂型聚氨酯硬泡复合保温板施工，应按照具体编制的外保温工程施工方案或技术措施进行施工。

1.4 聚氨酯硬泡保温板的干挂安装采用（钢、铝或耐腐蚀耐火的其它材料）龙骨体系和（不锈钢或镀锌挂件）点锚体系

1.5 干挂法聚氨酯硬泡保温板外保温工程系统的质量要求应符合JGJ144《外墙外保温工程技术规程》的耐侯性要求。对于龙骨干挂聚氨酯硬泡保温复合板形成幕墙系统的，其系统的整体性能要符合幕墙三性（风压变形性能、雨水渗透性能、空气渗透性）试验要求。

1.6 聚氨酯硬泡保温板施工过程中和工程验收都应遵照GB50411《建筑节能工程质量验收规范》进行。

1.7 墙基部位，外保温系统不应一铺到底，对墙基处理要采取防冲撞的保护措施，加贴保护装饰层（石材板、混凝土板等）或采用专业的墙基托架（不锈钢、合金铝板）。

81.8系统应对女儿墙采取全包的保温做法，并选用合理的做法防止水的渗漏。

8.1.9 聚氨酯硬泡保温板与墙体之间空腔内应有层间防火分隔措施。

.1.10 有龙骨体系的金属热桥部位应进行处理。

2设计技术要点

.2.1 干挂法施工无龙骨体系采用胀管螺丝将聚氨酯硬泡复合保温板直接锚固于墙体（见图8.2.1），胀管螺丝直径、中距视板材尺寸及风荷载等确定。该体系适用于混凝土剪力墙、实心砖砌体，用于其它类型的墙体时，应经过可靠性验证。

2.1干挂法施工无龙骨体系构造示意图

①——胀管螺栓；②——基层；③——聚氨酯硬泡保温装饰复合板；

2.2干挂法施工有龙骨体系采用专用挂件将聚氨酯硬泡保温装饰复合板固定受力明确的龙骨上（参见图8.2.2）；龙骨应采用热镀锌型钢、耐侯钢或其他具有足够安全性与耐久性的材料；连接件应采用热镀锌钢件或不锈钢件。与聚氨酯硬泡保温板饰面层接触处的金属材料应采取防腐处理（如穿过聚氨酯硬泡保温板饰面层安装于基层上的设备或管道以及连接件等）。

龙骨尺寸、中距及锚固方法应根据风荷载的大小、基层墙体的构成及聚氨酯硬泡保温装饰复合板的尺寸确定。有龙骨体系可用于框架填充轻骨料混凝土砌块墙体，主龙骨应锚固于框架梁、柱，应经过抗震、抗负风压计算（类似于幕墙龙骨计算）来确定龙骨断面尺寸大小、中距及锚固点距离和锚固做法。

图2.2 干挂法施工有龙骨体系构造示意图

①——基层；②——空气层；③——龙骨；

④——聚氨酯硬泡保温装饰复合板；⑤龙骨紧固件；

2.3干挂聚氨酯硬泡保温装饰复合板，在窗口两侧应有可靠包角，防雨水渗入，窗上口应有滴水措施，窗台应有排水坡度及泛水。从勒脚、阳台至女儿墙应有妥善的防渗水构造设计。聚氨酯硬泡保温装饰复合板材的分隔应根据立面设计要求、板材长宽尺寸、运输及安装等因素进行合理设计。

2.4无龙骨体系的胀管螺丝（或钢膨胀螺栓）的直径、中距及入墙深度等应根据计算确定。

2.5如果基层墙体为砌块墙，则应在墙体砌筑时砌入扁钢件，以固定龙骨或聚氨酯硬泡保温装饰复合板。

2.6聚氨酯硬泡保温装饰复合板的板与板之间拼接缝宽度应考虑适应主体结构在外力作用下的位移变形，并满足其自身热胀冷缩变形的基本要求。

2.7 饰面层为金属面的聚氨酯硬泡保温装饰复合板其防雷设计应符合国家现行标准《建筑防雷设计规范》GB50057 和《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16 的有关规定。

3施工技术要点

3.1 施工工艺流程

干挂型聚氨酯硬泡复合保温板应从下到上施工，进行流水作业。工艺流程如下：

（1）干挂型聚氨酯硬泡复合保温板无龙骨体系：

基层墙面处理      弹线、挂线      钻孔安装胀管螺丝      将聚氨酯硬泡复合保温板通过胀管螺丝锚固于墙体     局部调整胀管螺丝入墙深度，使板材安装平整      板与板之间要进行接缝处理

（2）干挂型聚氨酯硬泡保温板有龙骨体系：

基层墙面处理      弹线、挂线      安装主龙骨     安装次龙骨及挂件

安装聚氨酯硬泡复合保温板     对线找正聚氨酯硬泡复合保温板

板与板之间要进行接缝处理

3.2 施工技术要点及注意事项

（1）新建基层墙体应符合主体结构的验收规范。应去除基层的空鼓部分及厚度大于3mm的附着物，之后采用水泥砂浆整体找平。

（2）龙骨安装采用自下而上的顺序安装，用吊线的方法保证龙骨的立面平整度偏差不超过 5mm。

（3） 龙骨安装固定后应进行隐蔽工程检查验收。

（4）挂件与龙骨的连接应为便于调整聚氨酯硬泡保温板的空间位置、表面平整度的可调连接方式；挂件与龙骨的固定应为便于施工并确保挂件长期不松动的连接方式。

（5）聚氨酯硬泡复合保温板的构造应便于其与挂件安装连接，且复合保温板与挂件应形成最终不可改变位置的固定方式；复合保温板与挂件之间的连接一般应为饰面层与挂件连接，而不是保温层与挂件直接连接。

（6）收口、拐角、窗口、阳台、女儿墙、变形缝等特殊部位的安装应符合设计要求。平屋面女儿墙压顶不安装复合板时，立面复合板与女儿墙连接端面应用耐候密封胶密封，不得留有渗水缺陷。聚氨酯硬泡保温装饰复合板的接缝处应密封处理，有龙骨干挂体系应形成密封系统。

（7）复合保温板与门窗口连接处、落水管固定部位、空调等外装设备安装部位均应有密封胶密封。

（8）复合保温板安装时，左右、上下的偏差不应大于 1.5mm。

（9）复合保温板安装前，外门窗应已经安装完毕或窗框已经安装固定就位，并符合设计要求，门窗框与墙体间隙已经密封处理。

（10）可能对聚氨酯硬泡复合保温板造成污染或损伤的分项工程，应在板材安装施工前完成，或采取有效的保护措施。

（11）聚氨酯硬泡复合保温板搬运或安装上墙时，操作现场风力不宜大于5级。

（12）施工现场应有足够的场地堆放聚氨酯硬泡复合保温板，防止板材在堆放过程中划伤、变形或损坏。

.4 工程验收

(1) 聚氨酯硬泡外墙外保温工程应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《建筑节能工程质量验收规范》GB50411规定进行施工质量验收。

(2) 建筑节能工程是单位建筑工程的一个分部工程，墙体保温工程是建筑节能工程的一个子分部工程。在本规程中墙体保温子分部工程具体即为聚氨酯硬泡外墙外保温工程，其分项工程应按表8.4-1进行划分。

.4-1 聚氨酯硬泡外墙外保温子分部工程和分项工程划分

| 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 施工工艺类别 | 检验内容 |
| 建筑节能工程 | 聚氨酯硬泡外墙外保温工程 | 干挂聚氨酯硬泡保温板施工工程 | 基层处理，聚氨酯硬泡保温板，变形缝，锚栓等机械固定系统 |

(3)   分项工程应以墙面每500～1000m2划分为一个检验批，不足500m2也应划分为一个检验批；

(4)   主控项目的验收应符合下列规定:

1）聚氨酯硬泡外墙外保温系统及其主要组成材料性能应符合本规程要求。

检验方法：检查系统的型式检验报告和出厂合格证、材料检验报告、进场材料复验报告。

2）门窗洞口、阴阳角、勒脚、檐口、女儿墙、变形缝等保温构造，必须符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

3）保温层厚度必须符合设计要求。

检验方法：

聚氨酯硬泡复合保温板：检查产品合格证书、出厂检验报告、进场验收记录和复检报告。

(5)  一般项目的验收应符合下列规定:

1）进场的聚氨酯硬泡复合保温板及各配套件外观和包装应完整、无破损，聚氨酯硬泡保温板的性能、规格和各配套件的性能质量应符合设计、本标准及产品标准的规定。

2）聚氨酯硬泡复合保温板的板缝处理方法应符合施工方案要求，板缝应平整严密不得渗漏，每个检验批检查10%，并不少于5处。

3）门窗洞口、阴阳角、檐口等不同材料的交接处的细部构造部位，为保护保温板应采取防止碰撞的强化技术措施。

4）聚氨酯硬泡复合保温板安装后，墙面层的尺寸偏差应符合表8.4-2的要求

表4-2  聚氨酯硬泡复合保温板安装后面层尺寸偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 墙面垂直度 | 墙体高度H | H≤30m | ≤5 | 经纬仪测量 |
|  |  | 30m＜H≤60m | ≤10 |  |
|  |  | 60m＜H≤90m | ≤15 |  |
|  |  | H＞90m | ≤20 |  |
| 横向顺直度 | ≤5mm/5m 或≤3mm/2m | 5m拉线检查 2m靠尺 |
| 阴阳角方正 | ≤4 | 用直角尺检查 |
| 墙面平整度 | ≤3 | 2m靠尺检查 |
| 相邻两块板高低差 | ≤1.5 | 2m靠尺检查 |
| 膨胀缝（装饰缝）平直度 | ≤3 | 用5m线，不足5m用钢直尺检查 |

(6)   外墙外保温工程竣工验收应提交下列文件：

1）外墙外保温系统的设计文件、图纸会审、设计变更和洽商记录；

2）施工方案和施工工艺；

3）外墙外保温系统的型式检验报告及其主要组成材料的产品合格证、出厂检验报告、进场复检报告和现场验收记录；

4）施工技术交底；

5）施工工艺记录及施工质量检验记录；

6）含隐蔽工程验收记录；

7）外保温系统的耐候性试验报告；

8）其他必须提供的资料。

(7)聚氨酯硬泡外墙外保温系统主要组成材料复验项目应符合表8.4-3的规定

表4-3 聚氨酯硬泡外墙外保温系统主要组成材料复验项目

| 组成材料名称 | 复验项目 |
| --- | --- |
| 聚氨酯硬泡复合保温板 | 表观密度、导热系数、尺寸稳定性 |
| 金属挂件、锚固件 | 单个抗拉承载力 |
| 密封材料 | 拉伸粘结强度 |

南京长三角防水保温材料有限公司

承接喷涂聚氨酯、喷涂A级防火无机保温材料、发泡陶瓷保温板聚氨酯夹芯板装饰一体化施工

房屋、屋面、外墙、卫生间地下室防水 隧道、地基水利、水坝、铁路防水工程

各种建筑设施保温、防腐、油漆工程 室内外装修粉刷出新工程、环氧地坪施工

保温、防水材料销售、人工草坪施工、屋顶花园、游泳池防水 工程

南京长三角防水保温材料有限公司

联系人：史先生        网址：www.jsnjcsj.cpooo.com

手机：13002522517

电话：86-025-85150612

传真：86-025-85150612

QQ:27338199    1527587533

E-mail：jsnjcsj@sina.cn

办公地址：南京市白下区龙蟠中路公园路42号体育大厦2602室

生产地址：南京市江宁区横溪镇横铜路58号