聚氨酯保温材料外保温工程设计构造及措施

作者：史章华

【摘  要】聚氨酯硬泡外墙外保温系统工程是一项综合性较好的新型外保温体系。构成是由聚氨酯硬泡保温层，界面层，抹灰层，饰面层或固定材料组成，形成外墙外表面的非承重保温构造即聚氨酯硬泡外墙外保温系统。

聚氨酯硬泡外墙外保温系统工程是一项综合性较好的新型外保温体系。聚氨酯硬泡是由组合多元醇(组合聚醚或聚酯)及发泡剂及添加剂组成的a组分(白料)和主要成分为异氰酸酯的b组分(黑料)混合反应形成的具有保温和防水功能的硬质泡沫塑料，称为聚氨酯硬质泡沫，简称聚氨酯硬泡。构成是由聚氨酯硬泡保温层，界面层，抹灰层，饰面层或固定材料组成，形成外墙外表面的非承重保温构造即聚氨酯硬泡外墙外保温系统。

1 喷涂法施工技术措施

1.1 喷涂法施工时要符合现行的《混凝土结构工程施工质量验收规范》(gb 50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规范》(gb 50203-2002)要求的基层墙体可不用抹面砂浆找平，聚氨酯硬泡保温层可直接喷涂在混凝土墙面和砌体墙面上。

1.2 喷涂法施工聚氨酯硬泡外墙外保温分为三种系统：饰面层为涂料系统，饰面层为面砖系统，饰面层为干挂石材或铝塑板等；

1.3 墙体的拐角、阳角和阴角处，不同材料的基层墙体交接处应连续不留缝地喷涂聚氨酯硬泡，

1.4 喷涂法施工时，在墙体变形缝处聚氨酯硬泡外保温层应留有隔离缝，缝隙内应以聚氨酯或其他柔韧性材料密封封口，

1.5 聚氨酯硬泡外保温层沿墙体高度应每层留设抗裂水平分隔缝，纵向不大于两个开间并不大于10m宜留置竖向分隔缝。

1.6 喷涂法施工应确保门窗洞口部位聚氨酯硬泡与窗框的有效连接，窗的上口及窗台下侧均应做滴水线处理

1.7 若饰面层为涂料，则涂刷涂层的抹面胶浆应以耐碱的玻璃纤维网格布加强，且室外自然地坪+2.0m范围内的墙面，应铺加两层玻纤布，两层玻纤网之间抹面胶浆必须密实，门窗洞口阳角处要做护角加强。

1.8 饰面层为面砖的聚氨酯硬泡保温系统，要采取有效的确保安全构造措施，如取消柔性腻子，并用镀锌焊接钢丝网代替玻纤网，钢丝网与埋在墙上的膨胀螺杆可靠连接。

2 浇注法法施工技术措施

2.1 浇注法施工聚氨酯硬泡外墙外保温系统可分为可拆模和免拆模两种方法施工。可拆摸系统的构造层次一般包括：墙体基层界面剂处理，聚氨酯硬泡保温层，保温层界面剂和饰面层。免拆模系统的构造层次一般包括：墙体基层界面剂，聚氨酯硬泡保温层，专用模板和饰面层。

2.2 浇注法施工聚氨酯硬泡的基层墙体应符合现行规范gb 50204-2002和gb 50203-2002的要求，符合验收标准的基层墙体可不用抹面砂浆找平，聚氨酯硬泡保温层可直接浇注在混凝土表面和砌体上。

2.3 浇注法施工时在墙体变形缝处聚氨酯硬泡保温层应留置分隔缝，缝隙内应以聚氨酯或其他高弹性密封材料封口。同时在窗口部位应保证聚氨酯硬泡与窗框的有效连接，窗上口及窗台下侧均应作槽式滴水线。

2.4 聚氨酯硬泡保温层沿墙体层高宜每层留设水平分隔缝；纵向以不大于两个开间并不大于lorn应设竖向分隔缝。

2.5 浇注法施工聚氨酯硬泡外墙外保温层表面无需再进行找平施工，但应做好饰面层施工的界面处理，如涂刷界面剂等。这对于可拆模浇注施工的聚氨酯硬泡保温层极其重要，以保证后续饰面层施工的更可靠，其后再按饰面层相应的要求进行饰面施工。

2.6 浇注法可拆模施工，如果饰面层为刷涂料，则涂刷涂料的抹面胶浆应以耐碱玻璃纤维网格布加强，在室外自然地坪+2.om范围内墙面应满贴双层网格布加强，双层网格布之间抹灰砂浆必须密饱满实，门窗洞口等阳角处也要做防护加强处理。

3 粘贴法施工技术措施

3.1 粘贴法施工聚氨酯硬泡外墙外保温系统主要是由聚氨酯硬泡保温板、抹面层、饰面层所构成，聚氨酯硬泡保温板由胶粘剂(必要增加的锚栓)固定在基层墙面上，粘结面积一般不小于板面的40％，在复合板周边应全部粘结，抹灰层中满铺玻纤网格布。

3.2 聚氨酯硬泡保温板采用带抹面层或饰面层的系统，建筑物高度在30m以上时，聚氨酯硬泡保温板要采用锚栓辅助加固；聚氨酯硬泡保温板外墙外保温工程的防水构造措施，重要细部有详图，确保水不会渗入保温层及基层中：挑出墙面部位及墙体延伸至地面以下部位要做防水处理。

3.3 要做好粘贴法施工聚氨酯硬泡保温板外墙外保温系统在檐口、勒脚处的包边封口处理；装饰缝、门窗四角和阴阳角要处理好加强网的局部施工，变形缝处的防水也要处理同保温的关系。

3.4 门窗洞口部位的外保温构造应符合以下规定：

门窗外侧洞口四周墙体，聚氨酯硬泡厚度不小于20mm窗洞口四角处的聚氨酯硬泡保温板应采用整块板切割成型，不得拼接；板与板接缝距洞口四角距离不得小于200mm；洞口四边板材宜采用锚栓辅助固定；铺设耐碱玻纤网布时，应在四角处45°斜向加贴一定尺寸的标准耐碱玻纤网布。

4 干挂法施工技术措施

干挂法施工工程是指将聚氨酯硬泡保温装饰复合板干挂在外墙基层形成聚氨酯硬泡外墙外保温系统，该方法属于干作业施工。

4.1 干挂法施工无龙骨体系采用胀管螺丝将聚氨酯硬泡保温装饰复合板直接锚固于墙体，胀管螺栓直径、中距视板材尺寸及风荷载确定。该体系不宜用于框架填充轻骨料混凝土砌块墙体。无龙骨体系的胀管螺栓或钢膨胀螺栓螺栓的直径、中距及孔墙深度等应根据计算确定构造。

4.2干挂法施工有龙骨体系采用专用自攻钢钉将聚氨酯硬泡保温装饰复合板固定于龙骨。采用热镀锌型钢或其他具有足够安全性与耐久性的材料；连接件应采用热镀锌型钢件或不锈钢件；与聚氨酯硬泡保温板饰面层接触处的金属材料应采取防腐处理。

4.3 干挂聚氨酯硬泡保温装饰复合板，在窗口两侧应有可靠包角，防雨水渗入，窗上口应有滴水措施，窗台应有排水坡度及泛水。从勒脚、阳台至女儿墙应有妥善的防渗水无龙骨体系的胀管螺丝(或钢膨胀螺栓)构造设计处理。

4.4墙体为砌块墙，则应在墙体砌筑时砌孔扁钢件，以固定龙骨或聚氨酯硬泡保温装饰复合板。

4.5 聚氨酯硬泡保温装饰复合板的板与板之间拼接缝宽度，应考虑适应主体结构在外力作用下的位移变形，并满足其自身热胀冷缩变形的基本要求。

南京长三角防水保温材料有限公司

联系人：史先生        网址：http://www.jsnjcsj.cpooo.com

手机：13002522517   15312994587

电话：86-025-85150612