| 产品名称 | 抹面抗裂砂浆 | 产品代号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途 | 主要用于外墙保温系统中保温面层的防护 |
| 产品介绍 | 该产品由普通硅酸盐水泥、合成可分散胶粉、保水膨胀剂、增水防水剂、粉煤灰、纤维、石英砂等通过预混合干拌制成。使用时按比例加水经搅拌制成的抗裂砂浆，抗裂砂浆固化后为柔性抗裂层，有很好的延伸性能，其主要作用是复合耐碱涂料玻璃纤维网格布，与网格布复合后可形成抗裂防护层，解决由于表面防护材料与保温层导热系数不一致所产生的裂纹，使防护层砂浆具有抗裂和防水性能，可消除防护层的空鼓、开裂、剥落等问题，从而提高工程质量，确保防护层不裂。产品具有以下的特点： ●和易性、操作性好、使用方便●高保水、防水性、抗流坠性优异 ●粘结强度高，用于聚苯板面时无需界面处理●安全，环保 |
| 抹面抗裂砂浆 |
| 可操作时间（h） | ≥2 | 拉伸粘结强度（MPa）(常温28天) | >0.8 |
| 表观密度 | ≤3.0 | 浸水拉伸粘结强度（MPa） （常温28天，浸水7天） | >0.6 |
|  | 包装、贮存与运输 |
| 包装 | 25kg/袋 |
| 贮存 | 5~30ºC条件下，贮存期为6个月。防雨、防潮、防晒。 |
| 运输 | 按非危险品办理。运输时要注意防雨、防潮、防晒。 |
|  | 配套产品 |
|  | 耐碱网格布,镀锌钢丝网 |
|  | 使用方法 |
| 配料 |  | 抹面抗裂砂浆：水按10：1.8~2重量比用手提搅拌器搅拌，搅拌时间在3分种左右，调整至合适的稠度，静置5分钟后再次搅拌，即可使用。抹面抗裂砂浆一次配好后使用过程中不得任意加水，应在2h内用完。 |
| 施工方法 |  | 在保温层或找平层上抹2~3mm厚的抹面抗裂砂浆，用抹子将网格布搓揉压入抗裂砂浆内，搭接处之间要满铺砂浆。网格布以似露非露为宜。 |
| 其他 |
| 注意事项 | 使用前需搅拌均匀。 2搅拌好抹面抗裂砂浆应在2h内使用完毕，不能使用过时灰. |
| 注意事项 |  | 1储运施工时严禁接触明火。 2禁止露天暴晒、雨淋 3施工时注意环境保护.避免废料污染现场环境 4网格布禁止干搭接。 5施工温度不应低于5ºC |

施耐特防水抗裂保温砂浆