蓄水池防水施工方案 
一、工程状况 
   长xm×宽ym高3m，混凝土结构，整体处于地下 
二、目标要求 
1.质量目标 

2.安全要求 
3.文明施工要求 
三、施工应用材料 
A.材料简介；水泥基渗透结晶型防水涂料（简称CCCW），它的防水机理是以其特有的活性化学物质，以水为载体，利用混凝土本身固有的化学及多孔性，借助水的渗透作用与混凝土内未完全水化的成份再次发生化学作用，形成不溶性的枝蔓状结晶体被堵塞。可自我修复小于0.4㎜的裂缝，且对人体无害、易于施工等特点。广泛应用于工业与民用建筑的地下结构、地铁、桥梁、路面、饮用水厂、污水处理厂、电站、水利等工程。 
B.材料特点 
反应机理 
        １、水泥基渗透结晶型防水材料（CCCW）其作用机理是 “渗透效能”，即高盐份的溶液，通过混凝土的毛细管，向低盐份的溶液渗流。 
C.材料物理性能 
当结构没有水份时，它的活性成份会保持静止状态，但当与水份再次接触时，上述的化学作用及封闭过程便会重复发生，而且会更深入到混凝土内，从而达到永久性的防水、防潮、耐化学腐蚀的目的，同时也起到保护钢筋、增强混凝土结构强度的作用， 
施工组织 
1.本工程实行项目主管全权负责制 
2.工程负责人：xxx 
四、施工工艺 
   A.工艺流程 
清理现场卫生→修复基层缺陷→对干燥的部位洒水湿润→阴角及薄弱部位用粉状堵漏材料做加强层→刮涂第一遍防水层→刮涂第二遍防水层→养护成品的防水层 
   B.施工要点 
五、注意事项 
1）基面应干净无浮层、旧涂膜、尘土污垢及其它杂物，以提供充分开放的混凝土毛细管系统，有利于水泥基渗透结晶型防水材料的渗透和结晶体的形成；若使用钢模板浇涛（或模板上过油漆）的混凝土表面太光滑，除进行常规清理外，还可采用凿击、喷砂、钢丝刷刷洗、高压水冲等方法进行处理。 
    （2）对所有要涂刷水泥基渗透结晶型防水材料的混凝土，须仔细检查是否有结构上的缺陷，如模板拉杆孔洞、裂缝、蜂窝麻面状的劣质表面、坑洞、施工缝接口处的凹凸不平等，均应修复、清理，进行堵缝、补强、找平处理，再进行大面积涂刷。 
    （3）施工前必须用清水彻底湿润工作面，形成内部饱和，以利于水泥基渗透结晶型防水材料借助水分向混凝土结构内部渗透。但基层表面不能有堆积的明水。 
    （4）基面若有油迹、污迹未清理干净，容易出现起皮现象 
    （6）要确保涂层厚度与施工推荐用量。这是保证施工质量和避免施工纠纷的有效方法。尤其是采用涂刷方法施工时，浆料太稀或搅拌不匀，就容易起粉或起壳。 
    （7）不宜在结冰或上霜的表面施工，也不要在连续48小时内环境温度低于4℃时使用。不宜在暴雨天施工，新施工的表面固化前不要被雨淋。 
    （8）如在水泥基渗透结晶型防水材料防水涂层上做装饰性涂饰，对于灰泥性材料要在初凝后（24～48小时内）进行；对于油漆、涂料、环氧树脂等其它聚脂性涂料，则要在养护2-3周后才能进行。 
    （9）养护十分重要，当水泥基渗透结晶型防水材料涂层固化到不会被喷洒水损害时养护就可以开始了，必须精心养护1～2天，每天喷洒水3～5次，或用潮湿透气的粗麻布、草席覆盖三天。施工后48小时内，应避免雨淋、霜冻、日光暴晒或4℃以下的长期低温；在空气流通不良或不具备通风条件的情况下（如封闭的矿井或隧道），可采用风扇或鼓风机械协助通风。 


六、安全措施: 
1、施工现场做到安全工作有专人负责 
   2、每个施工人员进入工地必须戴安全帽，穿工作服。 
   3、由施工总承包单位专业工人配合做好搭脚手架等工作。 
   4、登高作业时，脚手架下有专人负责安全护卫。 
   5、遇有妨碍施工的障碍物时，需由施工总承包单位专业人员拆除。 
6.本品干粉无毒, 但遇水后呈碱性, 操作人员应穿戴与接触水泥工作同类的劳保用品, 如意外与口、眼或皮肤直接接触, 可用大量清水冲洗。施工安全事项： 
   。 

七、文明施工 
八、施工工期 
7天，遇雨雪天气顺延 
九、成品保护 

十、工程验收 
验收标准主要可参照国家标准《水泥基渗透结晶型防水材料》（GB 18445-2001）。根据材料的涂层强度，涂刷厚度，涂层在规定时间内吸水表干的状态，涂层抗水扩散能力等方面进行验收。