施耐特牌彩色防霉填缝料使用方法

施耐特牌彩色防霉填缝料是一种聚合物，优质水泥及石英砂改性而成具有不褪色、耐侯性及抗老化、抗渗水等功能 。

特征优点：
1．具有良好的粘结力和防渗抗裂，令饰面板整体防水性能提高，适用于瓷砖、石材等饰面材料的填缝。
2．色彩多样令饰面板装饰效果更臻完美。
3．具防霉功能，令饰面卫生，清净。
4．彻底杜绝反浆、挂泪、泛白等污染饰面砖的现象。
5．有些柔韧性，可吸收一定的胀缩，从而延长饰面的寿命。

底材准备：
确保缝隙清洁，无松动物，不积水。

操作工艺：
1．宽缝填缝料加水比例约为4．5～5公斤水／25公斤粉剂，而超细填缝料加水比例则约为6公斤水／25公斤粉剂。
2．边搅拌边慢慢将填缝料倒入水中，充分搅拌。
3．搅拌后浆料静置5～10分钟，使用前重新搅拌一下再用更好。
4．用橡胶灰刀或刮板沿砖面对角线方向把填缝料压入缝隙内，不留空；用与缝隙成斜交的动作将多余的浆料刮去。
5．工作完成后，用湿布或海棉将瓷砖表面清理干净。

注意事项：
1．不能用酸性清洁剂清洁已填缝的瓷砖。
2．不能在雨淋情况下施工。
3．本产品适宜在5℃～40℃环境下使用。
4．缝隙宽度应不小于1mm。
5．大面积施工时，宜留伸缩缝。

保 存：
存放于阴凉干燥处，未启封产品可保存一年。

包 装：
25公斤／袋