单组份聚氨酯防水涂料在地下室的施工

单组份聚氨酯防水涂料因其无毒、无味、不用现场配料、物理性能优良等特性而广泛地应用在建筑防水领域的各个方面,尤其适用于地下室、厕浴间的防水。本文重点介绍单组份聚氨酯防水涂料在地下室的防水应用。 1．基层要求 (1)施工前基层表面应平整、坚实、无浮砂、无明水；表面的泥土、浮尘、油污、老化的水泥砂浆必须清除干净,低凹破损处须填补抹平。排水口或地漏部位必须低于整个防水层,以便排出积水。有套管的管道部位应高出表面20mm以上,阴阳角部位应做成半径为10mm的小圆角,便于涂膜施工。 (2)所有管件、卫生设备、地漏或排水口等必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。 (3)先将基层表面不平物清理干净,清扫积尘。对于油污、铁锈等需用钢丝刷、砂纸或有机溶剂清理干净。对有阴阳角、管道根部、地漏和排水口等部位更应认真清理。 (4)基层含水率小于8%,环境的相对湿度小于80%,pH值小于10。 2．施工方法 (1)施工前应先涂布底胶。底胶能隔断基层潮气,防止防水涂膜起鼓脱落。加固基层,提高涂膜与基层的粘结强度,不使涂膜发生剥离现象,防止涂膜层出现针眼、气孔等缺陷。底胶采用二甲苯稀释后的单组份聚氨酯防水涂料,用滚子均匀蘸满涂料后在立面上进行滚涂,之后再用刮板刮涂一次,确保基面上无漏刮的地方。一般用量为0.15kg/m2,干燥24h以上才能进行下一道工序施工。 (2)第一遍根据需要量将物料搅拌均匀后,用橡胶刮板或刷子在基层上涂刮第一遍。4h以内涂刮完毕,以防止涂料固化不能使用。涂刮时薄厚要均匀一致,应统一考虑刮涂顺序和施工退路。如果涂料稍稠,可加适量溶剂稀释后再用。 (3)在第一遍涂膜固化后,再刮涂第二遍,方法与第一遍相同,刮涂方向必须与第一遍垂直,以确保防水工程质量。重涂间隔时间以手感不粘为准。 (4)最终涂膜厚度要求达到1.5～2.0mm,用量达到1.5～2.0kg/m2。有些基面在涂刮完第二遍后,马上要铺贴保护层,保护层一般采用马赛克、瓷砖、水泥方砖等。考虑到保护层的重力、压力等势必影响到涂膜厚度达不到要求,为此一般待第二遍刮涂完固化后,再薄涂一层防水涂膜,然后再立即铺贴保护层,这样就不会影响工程的防水质量。 (5)保护层的铺贴是在末遍涂膜尚未完全固化时,在其表面稀撒干净的、直径为2mm的石渣。这些石渣在涂膜固化后,可牢固粘结在涂膜表面上。 (6)当涂膜完全固化后,进行铺贴保护层的施工,方法与传统贴马赛克、瓷砖或水泥方砖相同。 3．施工注意事项 (1)施工时环境温度不能低于0℃,因为温度过低防水涂料粘度增加,使施工操作不便,而且固化速度也会减慢,增加施工时间,影响施工进度。 (2)整个施工过程必须严禁烟火,因为防水涂料及溶剂均为易燃品。 (3)施工时涂膜厚度至少要达到1.5mm,不能低于此标准,否则将影响防水寿命。 (4)由于该产品属于湿固化型,极易和空气中的水分发生固化反应,开盖后剩余物极难贮存,所以使用时应尽量将打开的料一次用完。 (5)产品不用时,应贮存在通风、阴凉、干燥处。