立特砂轮 磨具订货须知

一、订货时磨具标志书写要完整。 二、特殊形式、规格的磨具，要提供图纸及技术要求。 三、产品性能或磨削工艺有特殊要求时，请详细注明（如高速、大气孔、浸流、专用结合剂等）。 四、提供具体形状、规格有困难时，可列出使用条件（如机床型号、磨削工件、技术要求等），我公司可代为设计。 五、遇有难磨得材料及工件时，我公司可以协助研制新型磨具。

普通磨具特征的标记

1、普通磨具按形状、尺寸、磨料、粒度、硬度、组织号、结合剂、线速度顺序书写。 示例：

磨具选用范围

品种 代号 色泽 选用范围 棕刚玉 A 棕褐 碳素钢、合金钢、可锻铸铁、硬青铜的普通磨削、切断、自由磨削 白刚玉 WA 白 合金钢、高速钢、淬火钢等强度大硬度高的工件的普通磨削、刃磨超精行磨齿轮、螺纹磨、仿型磨。 铬刚玉 PA 桃红玫瑰红 合金钢、工具钢、淬火钢的内圆工具、齿轮、仿型磨及仪表机架的磨削。 单晶刚玉 SA 白土黄色 高钒高速钢、奥氏体不锈钢、高速钢、钛合金等高硬度、高强度材料的磨削。 微晶刚玉 MA 棕褐 各种淬火硬钢、不锈钢、特殊球磨铸铁及不锈钢的磨削、重负荷磨削、镜面磨削、强力磨削。 黑碳化硅 C 黑 铸铁、有色金属、非金属材料的磨削、切断、行磨。 绿碳化硅 GC 绿 脆而硬的硬质合金、玻璃、宝石、石料的磨削、切断与超精磨。 人造金刚石 RVD MBD 黄绿色 硬质合金、光学玻璃、宝石、半导体材料的磨削、切断与电解磨削。

硬度

磨具硬度是指磨粒在外力作用下从磨具表面脱落的难易程度。 1、在一般情况下，硬度较软的砂轮用来磨削较硬的工件，硬度较硬的砂轮来磨削较软的工件。 2、磨削时，工件与磨具的接触面大或进给量大时，应把磨具硬度选软些。成型磨削时，为保证工件几何形状的精度，可适当提高磨具的硬度。 3、磨削导热性能差的工件和刃磨刀具时，为避免烧伤、退火、磨具硬度应选软些。 4、高速磨削时、磨具硬度应软些，干磨比湿磨用的磨具硬度也应软些。 硬 度 等 级 大 级 超 软 软 中软 中 中硬 硬 超 硬 小 级 超 软 软 1 软 2 软 3 中 软 1 中 软 2 中 1 中 2 中 硬 1 中 硬 2 中 硬 3 硬 1 硬 2 超 硬 代 号 A、B C、D E、F G H J K L M N P Q R S T Y

粒度

磨具粒度是磨粒大小的量度。 磨具粒度的选择直接影响到工件加工的表面粗糙度及磨削效率。一般来说，用粗粒度砂轮磨削时磨削效率高，但工件表面粗糙度差，用细粒度砂轮磨削时磨削工件表面粗糙度较好，但磨削效率低。总之，在满足工件表面粗糙度的前提下，应尽量选用粒度较粗的磨具，以保证较高的磨削效率。 粒度号 使用范围 F4、F5、F6、F7、F8、F10、F12 F14、F16、F20、F22、F24、F30 用于粗磨及切割等 F36、F40、F46、F54 用于一般要求的半精度 F60、F70、F80、F90、F100 用于一般要求的精度 F120、F150、F180、F220、F230 F240、F280、F320、F360、F400 用于 F500、F600、F800、F1000、F1200 用于

磨具的保管

磨具使用单位收到磨具后，应仔细检查其是否有裂纹及其它损伤，并认真核对磨具表面有关商标是否正确、清晰、齐全。 磨具在搬运时应小心轻放，防止震动和碰撞，并禁止在地上滚动。 磨具存放是应防止受潮、受冻、室温不应低于5C。 树脂磨具不能与碱类物质接触，以免降低硬度和强度，砂轮叠放时，叠放高度一般不超过1.5M，薄片砂轮存放时应防止变形，存放时间超过一年者，应重新进行回转强度检验合格后，方可使用。

砂轮的正确安装

安装前应仔细检查砂轮是否有裂纹，用木锤敲击砂轮，听其是否有哑声，若发现有裂纹和哑声，严禁安装使用。 校对机床主轴转速是否与砂轮端面标明的最高安全使用速度相等。 安装砂轮时，应使用卡盘坚固，两卡盘的外径尺寸必须相等，两卡盘与砂轮端面之间，应放上弹性材料制成的厚度为1-1.5毫米的石棉垫、橡胶板或纸板等，并在卡盘圆周外部伸露1毫米以上。 外径为250毫米以上的砂轮，装上卡盘后应先进行静平衡合格后方可使用。 砂轮孔径与机床主轴（或轴套）的配合松紧要适当，间隙不宜过大。 紧固砂轮时，只允许使用专用手动螺母扳手，严禁使用补充夹具或敲打工具，如有多个压紧螺钉时，应按对角顺序旋紧，旋紧力要均匀，紧固时，应注意螺母或螺钉的松紧程度，压紧到足以带动砂轮并不产生滑动的程度为宜，防止压紧过大造成砂轮破损。

磨具最高使用工作线速度

磨具名称 形状代号 最高工作速度（m/s） 84标准 94标准 陶瓷结合剂 树脂结合剂 橡胶结合剂 平型砂轮 P 1 35 40 35 弧形砂轮 PH 1-F 35 40 - 双斜边砂轮 PSX1-3 4 35 40 - 单斜边砂轮 PSX1-2 3 35 40 - 单面凸沙轮 PDT 38 35 - - 单面凹砂轮 PDA 5 35 40 35 单面凹带锥砂轮 PZA 23 35 40 - 双面凹砂轮 PSA 7 35 40 35 双面凹带锥砂轮 PSZA 26 35 40 - 桶形砂轮 N 2 25 30 - 杯形砂轮 B 6 30 35 - 碗形砂轮 BW 11 30 35 - 蝶形砂轮 D 12a,12b 30 35 - 磨量规砂轮 JL 8 30 30 - 磨针砂轮 JZ 7-j 30 - - 薄片砂轮 JB 41 25 50 50 磨转子槽砂轮 PB 41 35 35 - 螺栓紧固平型砂轮 PL 36 35 35 - 钹形砂轮 JB 27 - 60-80 - 丝锥板牙抛光砂轮 P 1 - - 20 石墨抛光砂轮 P 1 - 30 - 高速砂轮 - - 50-60 50-60 - 磨皮辊砂轮 P 1 30 - - 棕刚玉F30及更粗且硬度M及更硬的砂轮 - - 40 40 - 磨头 - 52.53 25 25 - 砂瓦 - 31 30 30 -

砂轮的安全使用

在开动机床前，应检查机床的防护装置及各种动作的复位开关是否调整到位且牢固。 使用的防护罩，应至少罩住砂轮直径的一半。 砂轮安装与磨床主轴后，必须进行空转，空转时间不少于5分钟。 不是专门使用端面工作的砂轮，禁止使用砂轮端面进行磨削。 在进行磨削加工时，禁止使用杠杆推压工件来增加对砂轮的压力。 磨削加工或修整砂轮时，进刀量要适当，并使用专门修整工具修整砂轮。 在砂轮停止转动前将冷却液关闭，以免影响砂轮的平衡性能。 禁止使用对磨具结合剂有破环性的磨削液。 磨具的安装和使用应符合磨具安全规则（GB2494）和磨削机械安全规程（GB4674）所规定的要求。