宁波圣之岛焊锡材料有限公司

过程检验规程

编号：PZ-03-2010A

| 工序名称 | 检验项目 | 技术要求 | 抽样数量 | 合格判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔炼 | 成分 | 应符合国家标准要求 | 每批抽取1锭，随机抽取3个点 | 不允许有不合格品产生 |
|  | 外观 | 应有该有色金属特有的光泽，无可见杂质、锈迹 |  |  |
| 挤压 | 松香含量 | ≤2.0% | 每批抽取1锭，随机抽取1个点 | 不允许有不合格品产生 |
| 拉丝 | 外观 | 应具有该产品特有的光泽，无可见水渍、油污 | 每盘抽4段 | 不允许有不合格品产生 |
|  | 线径 | 应在标称线径的±0.03mm以内 |  |  |
| 绕线 | 外观 | 应整齐、光亮 | 每批抽4个 | 不允许有不合格品产生 |
|  | 重量 | 应在标称重量的±2g以内 |  |  |
| 包装 | 外观 | 包装完好无破损 | 每批抽5个 | 不允许有不合格品产生 |

编制/日期：姚昌春 2010/05/10

批准/日期：潘惠凯 2010/05/10