宁波圣之岛焊锡材料有限公司

成品检验规程

编号：PZ-04-2010A

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成分 | 应符合国家标准要求 | 每批1锭 |
| 2 | 外观 | 应有该有色金属特有的光泽，无可见杂质、油污 | 每批3锭 |
| 3 | 松香含量 | ≤2.0% | 每批1锭 |
| 4 | 线径 | 应在标称线径的±0.03mm以内 | 每批3锭 |
| 5 | 重量 | 应在标称重量的±2g以内 | 每批3锭 |

编制/日期：姚昌春 2010/05/10

批准/日期：潘惠凯 2010/05/10