- 石材防护剂应满足的基本条件

1）、 防护性：既能够缓解和阻挡周围环境对石材的浸蚀、破坏和污损。

2）  相容性：即防护剂本身及其作用过程不能对石材产生副作用，如使石材产生黄变、色差等。

3)    耐侯性：即防护处理过的石材应有尽可能长的防护寿命。

4）   重涂性：即经防护处理过的石材，达到防护年限而失效后，能够经再次防护处理而重新产生防护效果。

第二节  防护剂的种类

石材防护的种类较多，也有多种不同的分类方法。

- 按用途分为：

- 表面防护剂：用于石材的表面防护（对于干挂施工的石材可用于六面防护），防水、防油、防污、防锈、抗风化且保色。如：石材油性防护剂、石材多功能防护剂、石材超强防护剂、石材增光防护剂、石材增艳防护剂、石材表面防护剂、石材湿色防护剂。

- 底面防护剂：用于湿贴施工石材的底面防护，防止白华、吐黄、锈斑水斑等石材病症的发生。如：石材地面防护剂、石材地面密封剂。

- 表面地面通用防护剂。如：石材水性防护剂。

- 按作用机理可分为：

- 渗透性：完全渗入石材内部，表面不留痕迹，不影响石材的外观。如：石材水性防护剂、石材油性防护剂、石材多功能防护剂、石材超强防护剂、石材增光防护剂、石材表面防护剂。

- 表面成膜型：不能完全渗入石材内部，在石材的表面形成保护膜。如：石材湿色防护剂、石材地面防护剂、石材地面密封剂。

- 按溶剂状态可分为：

- 水性：以水为分散介质，不含有机溶剂。如：石材水性防护剂、石材多功能防护剂。

- 油性;；以有机溶剂为分散介质，或虽不含有机溶剂，但能溶于有机溶剂。如：石材油性防护剂、石材增光防护剂、石材增艳防护剂、石材地面防护剂、石材超强防护剂、石材湿色防护剂。

- 乳液性：经乳化而成，以水为分散介质，不含挥发性有机溶剂。如：石材表面防护剂、石材底面防护剂。

- 按功能可分为：

- 透气性:：像人的皮肤一样有呼吸功能，外界环境的污染不能渗入石材的内部，而石材内部的潮气却能挥发出来。如;：石材油性防护剂、石材水性防护剂、石材多功能防护剂、石材超强防护剂、石材增光防护剂、石材增艳防护剂、石材表面防护剂。

- 密封型;;有封闭功能，呼吸功能不明显。如：石材湿色防护剂、石材地面密封剂、石材底面防护剂。

- 按防护效果可分为：

- 防水型：能阻止水及水性污染物渗入石材，但能在石材的表面展开，不能形成明显的水珠，并可加入水泥砂浆中使用，对水泥砂浆与石材的粘牢度基本上不影响甚至有所增加。如：石材水性防护剂、石材底面防护剂。

- 憎水型：水在石材表面形成明显的水珠，能阻止水及水性污染物渗入石材。如：石材油性防护剂、石材多功能防护剂、石材超强防护剂、石材增光防护剂、石材增艳防护剂、石材表面防护剂。

- 防油型：能阻止水性及油性污染物渗入石材内部。如：石材多功能防护剂石材超强防护剂。需要说明的是防油型防护剂同时亦能防水，而防水性（包括憎水型）石材防护剂却不一定能防油。

- 按装饰效果可分为：

- 增艳型;能加深石材颜色，使石材变得更鲜艳。如：石材湿色防护剂、石材增光防护剂、石材增艳防护剂。

- 增光型：能增加石材的光泽度。如：石材增光防护剂。

- 原色型：基本不改变石材的外观，保持石材原色。如：石材水性防护剂、石材油性防护剂、石材多功能防护剂、石材超强防护剂、石材表面防护剂。

第三节   防护剂的正确选择

选用石材防护剂时除了必须有较好的防护效果外，还应考虑到石材的种类、石材的表面状况、对石材要求的装饰效果以及气候等多种因素的影响。不同的防护剂、不同的石材品种可能产生不同的防护和装饰效果，选用时应区别对待，这需要有丰富的实践经验和敏锐的观察分析能力。但我们可以掌握一个重要的原则，就是不管采用何种防护剂，大面积施工前，均应先做局部小试，哪怕是自己熟悉的防护剂，这样一是使防护效果让甲方认可， 同时也做到自己心中有数，防止因考虑不周而发生意外。具体选用方法可简单归纳如下：

- 光面石材（特别是光面大理石）可选用能增加石材光泽度的防护剂。如：石材增光剂。

- 装饰效果要求加深色彩颜色的使用场合应选用增艳型防护剂。如：石材增光防护剂、石材增艳防护剂、石材湿色防护剂，或先进行着色处理在作防护。

- 要保持石材原有外观场合应选用原色型防护剂。如:：石材水性防护剂、石材多功能防护剂、石材超强防护剂、石材表面防护剂、石材油性防护剂。

- 采用湿贴安装时，石材尽可能选用不影响石材与水泥砂浆粘结牢度高的防护剂（即不可用憎水型防护剂）。如：石材底面防护剂、石材水性防护剂、。（注：石材水性防护剂用于石材底面防护时效果不如石材底面防护剂），另外，吸水率较大的石材用于地面施工时，亦可考虑用石材底面密封剂。

- 考虑环保要求（特别是在密闭空间施工时），应选用水性防护剂或不含有机挥发溶剂的防护剂。如：石材水性防护剂、石材多功能防护剂、石材底面防护剂、石材表面防护剂、石材增光防护剂。

- 石材的表面（不与水泥砂浆接触的石面）或采用干挂施工的石材，即可用防水性防护剂，有可用憎水型防护剂。如：石材水性防护剂、石材油性防护剂、石材多功能防护剂、石材超强防护剂、石材增光防护剂、石材增艳防护剂、石材湿色防护剂、石材表面防护剂。

- 经常接触到油污的地方，应选用防油型防护剂，如：石材多功能防护剂、石材超强防护剂。

- 环境气温太低时水性防护剂因冰冻无法施工时，这时就应选用油性防护剂（油性防护剂施工时应注意防火）如：石材油性防护剂、石材超强防护剂、石材增光防护剂、石材增艳防护剂、石材湿色防护剂、石材底面防护剂。