千百惠水性颜料墨水

品  质  自  非  凡

色彩艳丽    不腐喷头    稳定持久   适用广泛

- 干燥快，光亮防水，无涂层即可打印。

- 特别适用于第六代喷头：7908 7910 9908…

千百惠水性颜料万能墨水技术参数

| 适用机型 | 全系列（包括压电式和热发泡型的台式机、写真机、喷绘机） |
| --- | --- |
| 墨水类型 | 水性颜料快干墨水 |
| 耐晒级别 | 蓝色C：7 黄色Y：8 红色M：7 黑色K：8 |
| 色彩范围 | 1700万种可变 |
| 打印精度 | 720*720dpi以上 |
| 墨水颗粒 | 0.8微米、0.5微米 0.2微米三 级 过 滤（颜料 型：平均颗粒100至200纳米） |
| 墨水粘度 | 小于 18 Cpa.s |
| 电 导 率 | 小于 3 ms/cm |
| 墨水PH值 | 6.5＞墨水＜7.5 |
| 表面涨力 | 30 — 45 dyne/m2 |
| 含重金属 | 小于 4ppm |
| 墨水气味 | 全水性，无味无毒，绿色环保 |
| 颜色品种 | 四色、六色、 七色、八色、十色、十一色、十二色 |
| 稳 定 性 | 墨水在室温下（ ≥ 20℃）不变质 、不增粘 、不结晶 、不返粗 |
| 打印材料 | 铜版纸、金银卡纸、皮革、珠光纸、相纸、PET、不干胶等无涂层基材 |
| 工作环境 | 最佳工作温度: 25℃ — 35℃ 相对湿度：40%—70% |
| 墨水包装 | 500ML瓶 装 1000ML瓶装 25L桶装 |
| 适应环境 | 低温— 25℃、高温60℃ 贮存三个月，室温下自然恢复 |
| 贮 存 期 | 室温下保质期为12个月 |

应用领域>>>>

短版印刷、包装打样、写真及影楼冲印、名片制作、个性化挂历、台历、小人书打印、名画仿真打印、宣纸国画打印等各种广告实物模型，皮革打印、各种材质墙纸直接打印。

千百惠水性颜料墨水优势>>>>

- 全水性、无毒、淡味、绿色环保

千百惠水性颜料墨水不需任何涂层，大大降低打印成本；全水性，有利于身体健康；配方科学，对打印机没有腐蚀性不堵喷头，省去了清洗喷头换喷头及配件的麻烦！

- 可直接打印在多种基材上，如：铜版纸、金银卡纸、墙纸、皮革、塑料、PE、胶片等；

- 在普通铜版纸上打印出的结婚照、青春靓丽照，防水、耐晒、耐氧化、抗老化、不褪色，可以永久保存。（相当于普通墨水打印在高档相片纸上的效果）

- 干燥速度特别快，打印在无孔、无涂层的光面基材上，干燥迅速；

- 打印的图像高度清晰；分辨率极高色泽饱满鲜艳。最适合短版印刷及多种材质包装打印。

- 不需转印，直接打印在基材上；不需印前处理，就能打出优美的图画；

- 全水性，对打印机喷头没有腐蚀性，保湿性好，半个月不开机也不会堵塞喷头；

- 打印图像牢固，抗刮耐磨，防水耐晒；耐氧化、无毒淡味；

- 采用进口卡博特自分散色浆，性能特别稳定，不变质、不沉淀、不增稠，可用久保存。

联系人：刘晖晖15014166245

固话：020---84793568

传真：020---34792943

QQ：2524904199

msn：mtvenus@msn.cn

邮箱：qhmblhh@163.com

地址：广州市番禺区大石镇105国道大石段740号大石新兴广场8号楼203室