SAC-02

碘值 1500mg/g

比表面积 1500m2/g

亚甲蓝》250mg/g

水份<10%

灰份<1%

粒度200目过90%

铁盐<200ppm

贵重金属催化剂适用于医药和化学工业中，石化行业催化剂载体（钯、铂、铑）对苯二甲酸加轻工艺，例如在合成噻吗心安、氟呱啶、合成甲苯二异氰酸酯，在己内酰胺精制松香加氢与歧化等反应均以活性炭载钯（钯炭）为催化剂。在精对苯二甲酸生产中，对苯二甲酸加氢精制除去其中的对羧基苯甲酸时也用活性炭载钯催化剂。

活性炭作为催化剂和催化剂载体 活性炭重要用途之一是作催化剂载体和助催化剂，也可直接用作催化剂。
活性炭在催化剂上的应用如下：
（1）异构化作用 用镍—炭催化剂使植物油（如棉籽油、亚麻油、菜籽油等）异构化，从非共轭的油变成共轭的形式。
（2）氢化、脱氢和脱氢芳构化，环化及异构化作用：用载钯或铂的活性炭作催化剂可起到这种催化作用。
（3）烯烃的低压聚合作用 用含镍、钴或它们的氧化物的活性炭作催化剂能使烯烃聚合。
（4）合成纤维 在维尼纶生产上用含醋酸锌的活性炭作催化剂，使乙炔和醋酸合成醋酸乙烯酯。
（5）松香再加工 用含钯的活性炭作催化剂生产岐化松香和氢化松香等。
（6）合成氯乙烯 用含二氯化汞的活性炭作催化剂，使乙炔和氯化氢合成氯乙烯。


鑫森炭业开发的载体炭可达国际同类产品性能，活性高，具有大比表积面积(2000 -3000M2)和丰富的中孔容积，2 -5 nm。中大孔孔容占总孔容的50%以上)和超纯特点，碳含量>99% ，灰份>0.5%，适用于催化剂及催化剂载体（钯、钌、铑、铂），贵重金属回收。已在国内数十家科研单位及使用厂家得已应用。

福建省鑫森炭业股份有限公司   联系电话  0599-6301178   陈经理  熊助理