混凝土密封固化剂的施工工艺

一、在混凝土地面上使用：

1、清洗混凝土地面，铲除地面附着物并清洗油污。

2、喷涂滚涂混凝土密封固化剂。

3、用钯刷将固化剂均匀刷开。

4、24小时后据现场情况喷涂或滚涂第二遍密封固化剂。

5、施工完成3小时即可上人，3天即可重压。

二、在耐磨地坪上使用：

1、耐磨地坪施工完成14天后，清洗地面，铲除地面附着 物并清洗油污。

2、喷涂或滚涂混凝土密封固化剂。

3、用钯刷将固化剂均匀刷开。

4、24小时后据现场情况喷涂或滚涂第二遍密封固化剂。

5、施工完成3小时即可上人，3天即可重压。