铜管

圆钢

高压锅炉管

| 产品类别 | 主要材质 | 执行标准 | 用途 | 规格范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压锅炉管 | 20G、A106c ST45.8/3 | GB5310-95 ASTMA106-99 DIN17175-79 | 高压锅炉用耐热无缝钢管 | ∮16-824×2-65 |

合金管

| 产品类别 | 主要材质 | 执行标准 | 用途 | 规格范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合金管 | 12Cr1MoVG P22(10CrMo910) T91、P91、P9、T9、WB36、Cr5Mo(P5、STFA25、T5、)、 15CrMoG(P11、P12、STFA22) 13CrMo44 | DIN17175-79 JISG3467-88 JISG3458-88 GB5310-95 GB9948-88 ASTMA335/A335m ASTMA213/A213m | 石油、化工、电力、 锅炉行业的耐高温、 耐低温、耐腐蚀用 无缝钢管 | ∮16-824×2-100 |

不锈钢管

| 产品类别 | 主要材质 | 执行标准 | 用途 | 规格范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢管 | 301 302 304 304L 304H 305 316 316L 316Ti 317 317L 310S 321 321H 347H | GB/T6479-86、GB/T14975-2002、GB/T14976-2002 、GB/T13296-91、ASTM、A269、A312、A2l3等 | 石油、化工、电力、锅炉行业的耐高压、耐高温、耐低温、耐腐蚀用不锈钢管 | Ф6—680mm×0.5—40mm |

石油套管

| 产品类别 | 主要材质 | 执行标准 | 用途 | 规格范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石油套管 | B级 | API | 石油、天然气 工业输送气、 水、油 | ∮60-630×1.53-40 |

| 1 | 中国 GB | 美国 UNS | 德国 SEW VDIUV | 英国 BS | 法国 AFNOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incoloy 800 | NS111 | N08800 | W.Nr.1.4876 X10NiCrAlTi3220 | NA15 | Z8NC32.21 |
| Incoloy 800H | NS112 | NO8810 | W.Nr.1.4958 X5 NiCrAlTi 31-20 | NA 15 (H) |  |
| Incoloy 800HT |  | N08811 | W.Nr.1.4959* X 8 NiCrAlTi 32-21 |  |  |
| Incoloy 825 | NS142 | N08825 | W.Nr.2.4858 NiCr21Mo | NA16 | NC21FeDu |
| Inconel 600 | NS312 | N06600 | W.Nr.2.4816 NiCrl 5Fe | NA14 | NC15FE |
| Inconel 601 | NS313 | N06601 | W.Nr.2.4851 NiCr23Fe |  | NC23FeA |
| Inconel 625 | NS336 | N06625 | W.Nr.2.4856 NiCr22Mo9Nb | NA21 | NC 22 DNb |
| Inconel 718 | GH4169 | N07718 | W.Nr.2.4668 NiCr19Fe19Nb5Mo3 | NA 51 | NC19FeNb |
| Incoloy 926 |  | N08926 | W.Nr.1.4529 X1NiCrMoCu | X1NiCrMoCu | X1NiCrMoCu |
| Inconel X-750 | GH4145 | N07750 | W.Nr.2.4669 NiCr15Fe7TiAl |  | NC15TNbA |
| Monel 400 |  | N04400 | W.Nr.2.4360 NiCu30Fe | NA 12 | Nu 30 |
| Hastelloy B | Ns321 | N10001 |  |  |  |
| Hastelloy B-2 | NS322 | N10665 | W.Nr.2.4617 NiMo28 |  | NiMo28 |
| Hastelloy C | NS333 |  |  |  |  |
| Hastelloy C-22 |  | N06022 | W.Nr.2.4602 |  |  |
| Hastelloy C276 | NS334 | N10276 | W.Nr.2.4819 NiMo16Cr15W | NC17D |  |
| 254SMO |  | S31254 | W.Nr.1.4547 |  |  |
| 904L |  | N08904 | W.Nr.1.4539 |  |  |
| GH1140 | GH1140 |  |  |  |  |
| GH2132 | GH2132 | S66286 | W.Nr.1.4890 |  |  |
| GH3030 | GH3030 |  |  |  |  |
| GH3044 | GH3044 |  |  |  |  |
| GH3128 | GH3128 |  |  |  |  |
| Carpenter 20 | NS143 | N08020 | W.Nr.2.4660 NiCr20CuMo |  |  |
| Alloy31 |  | N08031 | W.Nr.1.4562 X1NiCrMoCu32-28-7 |  |  |
| Invar 36 |  | K93600 | W.Nr.1.3912 Ni36 | X1NiCrMoCu | Fe-Ni36 |