PAM

聚丙烯酰胺（Polyscrylamide）简称PAM,俗称絮凝剂或凝聚剂，分阳离子、阴离子型，分子量在400-1800万之间，产品外观为白色或略带黄色粉末，液态为无色粘稠胶体状，易溶于水,温度超过120℃时易分解。
     聚丙烯酰胺分子中具有阳性基团（-CONH2），能与分散于溶液中的悬浮粒子吸附和架桥，有着极强的絮凝作用，因此广泛用于水处理以及冶金、造纸、石油、化工、纺织、选矿等领域。 
     聚丙烯酰胺分为：阴离子型、阳离子型和非离子型。
   优点：PAM用作污水处理，对水中有机物去除效率高，用量少，沉降速度快，制水成本低，是其它絮凝剂无法替代的产品。

| 阴离子型PAM质量指标 |  | 阳离子型PAM质量指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 指标 | 指标名称 | 指标 |
| 固含量% | ≥90 | 固含量% | ≥90 |
| 分子量M | 400-1000 | 分子量M | 800-2000 |
| 残单含量% | ≤3 | 水解度M | 5-30 |
| 水不溶物％ | ≤0.2 | 残单含量% | ≤1 |
| Ph值 | 10-12 | 水不溶物％ | 0.2 |
| 水溶时间h | 1-2 | 水溶时间h | ≤2 |