PV-3000金属防指纹油说明书：

业务咨询电话或微信号：13544213009

产品型号：PV-3000

使用面积：60平米/L

使用寿命：10-20年

使用范围：不锈钢拉丝面防指纹，铝合金拉丝面防指纹，镁合金拉丝面防指纹等金属拉丝面以及喷砂面防指纹处理。

产品外观：无色透明液体

产品组成：进口丙烯酸树脂改性而成

产品性能：耐折弯360度，高透明，高光泽，保持拉丝面纹理清晰，手感好，防指纹，油膜薄，硬度高3-4H 耐盐雾  耐人工汗  耐酸碱  耐酒精等

产品施工方法：原液直接喷涂，无需稀释。固化：150度40分钟

产品施工环境：无需尘土飞扬即可。(约40万级，即与办公室环境一样即可）

施工设备：气泵  喷枪  水帘柜 排气扇。

服务政策：免费供样  免费打样  免费上门服务 免费送货  免费岗前培训  产品终身包换包退。

产品特点：

- 高透明，高清亮无色液体，不可调色。

- 高亮度，手感好，无杂质，任意喷涂无油点，无麻点，无雾，无发蒙，不七彩。

- 硬度高，耐候性强，耐酒精，耐腐蚀，耐摩擦，耐抗污，耐变黄，耐酸碱。

- 流平好，附着力强，有韧性，防指纹效果特好。

- 本品适用于手机壳等金属表面，金属电镀层表面防指纹和防锈处理。

- 喷涂无技术，无环境要求，操作简单，任意喷涂，无需指导。

- 烘烤160度40分钟，高透明度不会改变素材本身颜色。

- 膜层薄，最薄可做到0.5μ。金属质感好，无任何油感。

性能测试：

1．耐磨：250圈。                             2、盐雾：48小时。

3．百格：3M胶黏贴无异常。                   4、硬度：3-4H无异常。

5．人工汗：48小时无异常。                    6、耐酸碱：24小时无异常。

温馨提示：如果要求不是很高，可以选择快干涂抹型，不用烘烤，原液直接用无尘布涂抹即可，防指纹效果立竿见影。