关于PVC塑胶透明门帘可行性报告

为了社会环保和减少节能消耗资源，五洲门业（武汉）有限公司生产PVC塑胶透明门帘----（广聚）牌门帘。（广聚）牌门帘主要原料由丁氰橡胶、石蜡、等化合物。无毒、无副作用。颜色主要由蓝色为主，分为（普通门帘）、（透气门帘）、（防虫门帘）、（防静电门帘）、（防寒门帘）、（花样门帘）。以及新上市彩色门帘。

广聚牌门帘有良好的透明度它可以阻挡冷暖气的对流，从而减少冷暖气的流失，使空调大量省电。根据华中科技大学数据中心了解在空调使用中，每小时流失电量约5度，每天工作量在10小时左右，每度电费0.6元，一年365天（5×10×0.6×365）=10950元。本产品使用寿命在两年左右，两年就是21900元，因此使用本产品可以避免21900元的浪费。

广聚牌门帘能有效灰尘及蛀虫的侵入，而且能降低噪音分贝，防止噪音分散，减少噪音公害。本产品不占用空间，对厂房内有限空间做最有效的配制运用，提高作业空间舒适及生产效率。门帘在-70度低温能保持高度柔软，人员车辆物品进出容易。

公司样板工程：湖北省政府采购中心、武汉国际会展中心、汉正街第一大道、大福源商场、武汉大学、湖北大学、可口可乐（武汉）饮料有限公司等。

PVC塑胶透明门帘检验报告

产品的主要物理指标：

| 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 透光率 | %（厚度2.5mm）% | ≥80 |
| 拉伸强度 | Mpa | ≥20 |
| 断裂伸长率 | % | ≥200 |
| 热处理尺寸变化率 | %（80度12小时） | 横向≤1.2 纵向≤20 |
| 低温弯折性 |  | —20度 无裂纹 |
| 抗电性 |  | 10KV min |

产品规格尺寸：

| 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 30-120m | 0.1mm |
| 宽度 | 1.5-180cm | 0.1mm |
| 厚度 | 1-10mm | 0.02mm |