- 大理石晶面护理方法

大理石保养最有效、最持久和最经济的护理方法就是晶面护理，晶面护理不会伤害石材表面。 晶面护理剂并非光腊、抛光粉，也不象其它产品具有翻新、修补等多功能，它只是一种长期保养的护理品，它拥有：加硬、加光、防滑、除渍四大功能。以科学角度说：晶面护理过程实际上是一种化学作用，将晶面剂（酸性）与石物质（碳酸钙）产生化学作用而成，当化学作用产生时，石灰表面经过地擦机的加热加压而硬化，热力经钢丝绵传送，形成又光又硬的钙质玻璃面。钢丝绵的另外一个作用是把一些腐蚀在地面的污渍清除并吸收在钢丝绵内，具有清洁的效果。 每次洒晶面剂的面积以2平方米为准，需逐步逐米打磨，适可而止，每当晶面剂被地擦机磨干后，石材发出玻璃光亮便应立即停机，否则光度会因过度的摩擦所产生的热力破坏，变成反效果，尤以白色石为甚。 注意事项： 1.石面要干爽及平滑，翻新后尽可能使用兽毛垫或纳米羊毛垫抛干地面温度至五十度左右再做晶面处理。 2.使用干净的钢丝绵与百洁垫。 3.见好即收，石材发出玻璃光亮时应立即停机。 4.最好使用中性晶面剂、中性翻新浆。 石材日常保养式晶硬处理：这是最佳保养方式，只要条件做得到，应尽量采用此方式。 工具及材料：石材护理机（刷地机）、红色百洁垫、喷壶、尘推、晶面保养剂、晶硬粉。 日常保养： 每周1-2次把石材护理机配纳米羊毛垫（百洁垫）（如有300-400转高速机更好）在干净或已经洗净的地面喷上少量晶面保养剂或晶硬粉（晶硬粉须加水，水量根据湿度而定，天气干燥时水量应多些。）每平方米1-2克。 用石材护理机涂匀，然后磨至光亮即可。最后用尘推把地面的粉尘推干净。应分段喷磨，每段1-2平方米。百洁垫应保持干净，当沾有太多粉末时会影响效果；如发现沾有污物就要反过来另一面使用，直至双面都沾污后更换新的一件。视乎工作面积，带备足够的百洁垫，沾污的要洗干净及晒干后才可以使用。 在平滑的深色地面，可把百洁垫改用钢丝绵垫，效果更佳，但应注意，地面不平滑，或者钢丝绵垫沾污都会使地面发黑。