### 石材水斑病的预防与治理方法以及典型案例

石材水斑病变的预防及治理，湿贴安装施工时更容易产生水斑病变。如何预防处理呢? 水斑病变的预防 虽然要彻底清除石材的水斑病症比较困难，但完全有办法避免石材水斑病症的发生，具体方法为： 1、在安装施工前使用专用防护剂对石材进行防护处理，特别是石材的底面防护。 2、石材湿贴安装施工时应尽量减少水泥砂浆中水分的含量和砂浆的用量，即可使用半干水泥砂浆。 3、尽量采用石材底面刮浆法而避免采用半干砂浆基底上泼浆的方式粘贴石材。 4、石材安装时应设计和预留适当的水汽通道，安装后应先保持石材拼缝内空畅，一周后再进行嵌缝处理。 5、湿法粘贴安装的石材应避免被雨淋湿或水洗受潮(特别是刚安装后的二至三周内应绝对禁止)。 水斑病变的治理 形成水斑的原因和其成份很复杂，不同环境下的石材，形成水斑的原因也各不相同。水斑被称之为石材的癌症，要彻底清除水斑，可以说非常困难，最好的办法就是预防。 1、物理烘烤法 这种方法主要是利用高温高热的作用析出碱-硅胶体中的水分，使其变成固态胶体后，再采用石材养护剂进行防水处理。由于这种办法只是处理了石材的表面部份，所以，当碱-硅胶体变成固态后，又会马上从石材底部及四周吸收水分，重新形成水斑。常用的器具是太阳灯或喷火器。 2、化学清洗法 这种方法主要是利用石材水斑清除剂进行清洗，清除或破坏石材中形成水斑的碱或碱-硅酸凝胶体(C-S-H)，使其失去吸潮能力，从而达到治理水斑的目的。 3、清洗烘烤综合法 利用石材水斑清除剂清除或破坏石材中形成水斑的碱-硅酸凝胶体(C-S-H)，再用烘烤法烤干石材中水分。 4、增艳调色法 增艳调色法就是用增色的方法将有水斑病变的石材中颜色较浅的部分石材颜色加深，使其达到与深色部分石材的颜色相同或接近，从而达到美观的装饰效果。增艳调色法又分为防护增艳调色法和普通增艳调色法，防护增艳调色法在调整石材颜色的同时，石材也起到防护作用，普通增艳调色法只调整石材的颜色，不起防护作用。 目前，对于水斑的治理，效果还是不太理想，这也是我们行业中急待解决的一道课题。鉴于此，对水斑的预防就显得尤为重要。 水斑治理典型案例分析 解决水斑病变有两种处理方法，清除还原法和增艳调色法。清除还原法就是清除石材的水斑病变，使石材恢复原有的本来面目，此种方法是解决石材水斑问题的最理想方案，但也是最难的方案，由于形成石材水斑病变的原因很复杂，特别是房屋底层直接接触地面和水源附近的石材，不一定能达到完全令人满意的效果. 如果石材的水斑病变无法用清除还原法达到治理的目的，则可用增艳法来消除因水斑病变而使石材产生的色差，以提高其装饰效果。 一、清除还原法处理石材的水斑病变 石材种类：美国灰麻光面花岗石。 病变情况：石材安装前已做防护处理，但有部分石材的防护剂涂刷不均匀和漏刷，致使石材产生严重的水斑污染 处理材料：1、Q-307S型石材水斑清除剂；2、F-101R型石材油性防护剂。 施工方法： 1、在非石材及石材的非清洗部位做好保护。 2、清理石材上的污物及表面浮尘。 3、用石材水斑清除剂的A组份清除石材表面的防护剂。 4、用拧干的湿拖布清除石材表面的污物及残留的石材水斑清除剂A组份。 5、将石材水斑清除剂的B:C=1:1混合均匀后刷涂于石材的表面，停留24小时以上，将石材表面清理干净，自然晾干1-2小时。 6、重复以上过程(5)，石材表面颜色明显变淡，自然晾干24小时以上。 7、用软塑料薄膜将石材整体盖住(包括周围未出现水斑病变的部分石材)，然后逐步将塑料薄膜部分掀起，将D组份倒在塑料薄膜下，盖上塑料薄膜，用软毛刷隔着塑料薄膜将D组份均匀刷开后再用密封胶带或重物将塑料薄膜四周密封24小时，揭去石材上的所有覆盖物，自然晾干7天。 8、重复以上过程(7)，自然晾干60天，石材表面水斑完全消失。 9、用F-101R型石材油性防护剂进行防护处理。 二、防护增艳调色法处理毛面花岗石的水斑病变 石材种类：福建产603#烧毛板。 病变情况：石材安装前已做防护处理，但有部分石材的防护剂涂刷不均匀和漏刷，特别是石材的侧面防护不到位，致使石材产生严重的水斑污染。 处理材料：1、F-848Y型石材增光增艳防护剂；2、Q-308N型麻石清洗翻新剂。 施工方法： 1、在周边的光面石材部位用透明胶带做好保护。 2、用毛刷将F-848Y型石材增光增艳防护剂涂刷于整个石材表面，用量为10m2/L左右，浅色石材部位适当加大防护剂用量。 3、待防护剂充分渗入石材内部(最少24小时以上)，检查石材的表面颜色是否基本一致，若仍有色差，将石材的浅色部位再涂刷一次F-848Y型石材增光增艳防护剂，并让其充分渗入石材内部，如此重复直至石材的色差完全消除为止。 4、用Q-308N型麻石清洗翻新剂将石材表面清洗干净。 5、用水将石材表面再拖洗一次，并将水充分拖干。